GM型鼓风机在冰铜吹炼流程中的应用及对策

孙先如/铜都铜业金昌冶炼厂

摘要:介绍了GM45H-3型离心鼓风机在冰铜吹炼工艺流程中的成功应用,并阐明了应用过程中遇到的喘振问题及解决对策。

关键词：离心式鼓风机   喘振

中图分类号：TH442   文献标识码：B

文章编号：1006-8155（2007）01-0051-03

# Application and Measure of GM Type Blower on the Air Blowing and Smelting of Mitte

Abstract: The successful application of GM 45H-3 centrifugal blowers on the air blowing and smelting of mitte is introduced, and surging problem and its measure during the application are set forth.

Key words: Centrifugal blower Surge

0  引言

我厂在2003年的转炉加长技术改造中选用了两台沈阳鼓风机（集团）有限公司制造的GM45H-3型鼓风机,该机是一种组装式高速悬臂式鼓风机，采用的是三元混流叶轮结构，油箱与机座合为一体，具有操作方便和节省能源等特点。在此之前，GM型风机的主要应用对象是污水处理厂，首次用在铜冶炼厂，投运过程中也遇到了一些难题，但经过努力，最终使GM风机成功投运，产生了良好的经济效益和社会效益。

1  风机的性能参数和结构特点

1.1  GM45H-3风机的性能参数(见表1)

表1  GM45H-3风机的性能参数

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 介质 | 空气 |
| 进口介质密度 | rj=1.157kg/m3 |
| 进口流量 | Qj=450m3/min |
| 进口压力 | pj=0.097968MPa(A) |
| 进口温度 | tj=20℃ |
| 出口压力 | pc=0.2205MPa(A) |
| 所需功率 | P=895kW |
| 设计转速 | n=15687r/min |
| 电动机型号 | Y500-2 |
| 电动机功率 | 1000kW |
| 电机转速 | 2984r/min |
| 电机电压 | E=6000V |
| 传动方式 | 电动机与变速器用膜片联轴器传动 |
| 变速机速比 | 15687/2984 |
| 变速器中心距 | A=335.89 |

1.2  结构特点

GM45H-3鼓风机主要由下列部件组成(见图1)。

①进口导叶；②扩压器；③蜗壳；④叶轮；⑤增速机机壳；⑥高速转子；⑦增速齿轮；⑧轴承；⑨进气机壳及图1指明的一些部件和其它相关零部件组成。

图1  GM风机结构示意图

1.3  GM45H-3鼓风机的主要特点

⑴ 气动性能好：流量40～1500m3/min,压力0.13～0.25MPa的工作区域，单级叶轮压比居国内领先水平。采用三元半开式混流叶轮，空气气流平缓地斜向流出，不易产生涡流，流动损失小。

⑵ 节能：进口导叶调节，机组效率曲线平坦，即使在非设计工况下运转也能取得良好的节能效果。

⑶ 转子GD2小：外径比一般离心叶轮小30%～40%，故转子GD2小，GM45H-3鼓风机转子飞轮矩为173.4 kg·m2。

⑷ 结构紧凑，占地面积小：采用单级组装式整体结构底座兼油箱，占地面积小，质量轻，安装方便。因无滑动部件，故长时间无需维修，即便维修,因其结构简单、质量轻也易于操作。

⑸ 润滑系统简单可靠：GM45H-3鼓风机采用直联主油泵自行强制供油方式,油箱、直联主油泵、电动辅助油泵、板式油冷却器、油过滤器及调压阀等组件均紧凑地装于机组内。因风机转子的GD2小，从关机到停机的时间极短，直至鼓风机停车为止，直联油泵均可充分供油，所以不需要配备停电时应急的高位油箱。仅在鼓风机启动停车时才临时运转辅助油泵，一旦鼓风机运转正常则停止。直联式主油泵是装在大齿轮非电机侧的摆线轴头泵，只要底座油箱内油位符合要求，电机转动时，大齿轮就能带动轴头泵工作，从而保证各润滑点的润滑，避免因误动作或其它故障而造成的零部件损坏。

⑹ 叶轮：从日本进口铸造混流叶轮毛坯，在沈阳鼓风机（集团）有限公司加工而成，是一个整体叶轮，叶片与轮毂的强度较铆接或焊接叶轮大大提高。叶轮与高速轴采用立键锥面联接，出厂时已做了叶片测频、叶轮超转、单轮平衡试验，以保证机组能具有良好的维护方便性和质量可靠性。

⑺ 高速转子：高速转子与增速齿轮为整体轴，其前端安装叶轮。叶轮的推力是靠推力环传到低速轴上的，故省去了推力轴承，从而极大地减少了机械损失。

⑻ 增速齿轮：齿轮使用的是斜齿轮，使电机转速增速到叶轮的转速。大小齿轮均已修形，同时还进行了表面硬化处理（扩散渗氮处理）。为此，在高速旋转下稳定性能极好，振动和噪声均较低，使用寿命长久。

⑼ 特殊的可倾瓦轴承：通过特殊的倾斜垫块，使机组高速运转时能发挥良好的稳定性。

⑽ 控制系统方便、准确：控制系统由美国GE公司的VersaMax-PLC，eView500系列的触摸屏及相应的控制设备组成，在触摸屏上进行操作和实际监控，对运行、报警、连锁及故障等重要信号做闪光显示或声音提示。机组的启停均可在触摸屏上操作。

2  GM45H-3风机试车和投运情况

2003年7月底两台GM风机全部安装完毕，8月初进入试车阶段。电机空试、机组空试、机组负荷试车都十分理想。

完成试车后，于2003年8月5日将2#GM风机并网送风至转炉，正常吹炼时风机运行稳定，送风正常，各项参数见表2。

| 进口导叶/（°） | 增速机轴承温度/℃ | 主电机轴承温度/℃ | 主电机定子温度/℃ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| -10 | 43.2 | 63.8 | 64.9 | 50 | 45.9 | 45.5 | 61.2 | 61 | 61.2 |

表2  2#GM45H-3风机正常供风参数记录（2003年8月5日）

| 润滑油压力/kPa | 油温/℃ | 电流/A | 出口压力/kPa（G） | 喘振阀调节 | 流量/（m3/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131.6 | 36.1 | 91 | 103 | PV=103,SP=131 | 363 |

自从GM风机完成试车并网送风以后，风机经常发生喘振，每班每台机组的喘振次数都有十几次，严重时喘振连续不断。特别是在转炉倾转时总会发生喘振,而正常供风时又很稳定。主要表现在以下3个方面。

（1）在转炉正常吹炼和风机送风的情况下，无论是压力调节式还是流量调节式，防喘振阀都频繁开启，不能全关。这时设定的流量为350～400m3/min，设定的压力为100～110kPa。

（2）在转炉倾转的情况下，即空气由正常往转炉内送风改变为从Φ200放空管放空。这时即使防喘振阀在打开状态，GM45H-3风机也经常出现短时（为10s左右）的喘振现象。有时连续发生几次喘振。在喘振过程中，触摸屏上显示进口导叶进一步打开，防喘振阀打开仍是很缓慢。

（3） 风机配套的防喘振阀为JYD3200气动蝶阀型式，在开度为10%～15%时放空的空气量很小。与气动套筒薄膜调节阀47-41000相比，JYD3200气动蝶阀打开速度太慢，不能做到快速放空。

3  喘振发生的原因和防喘振对策

3.1  喘振发生的原因分析

根据该风机的运行情况和多次发生喘振的现象，认为导致喘振频繁发生的的原因是：

（1）转炉炉口经常转动，风机出口管道内气体压力变化频繁，管道内憋压使风机进入喘振工况区。当风机在临近喘振区运行时，控制防喘振阀快速打开的计算机系统的数据采集又稍显滞后，所以防喘振阀不能及时打开，从而导致喘振发生；

（2）GM型鼓风机主要为污水处理厂设计使用的，而污水处理系统中供风管道内形成 的背压相对稳定，没有压力频繁变化的情况发生。

3.2  防止喘振发生的对策

（1）解决管道内憋压问题，使管道内迅速增大的压力能快速泄压。具体的做法是，在防喘振阀旁并联设置一泄压阀，对该泄压阀实行压力调节。当出口管道内气体压力超过设定值时，泄压阀可迅速打开。压力降低后，该泄压阀又可快速关闭，以保证转炉用风压力稳定。我厂现场泄压设定压力为120kPa，泄压阀为47-41000型气动套筒调节阀(见图2)。

图2  泄压阀设置示意图

（2）延长送风管路，使出口管路成为一缓冲容器。当转炉风眼轻微堵塞而形成较高背压时，较长的管道则能够减缓压力上升速度，以便给计算机采样提供充裕的时间。同时，防喘阀也能够及时作出反应以避免喘振现象发生。

4  运行效果评价

(1) 采取上述措施后，极少发生喘振现象，该风机满足了加长转炉的供风要求。

(2)与D250-21鼓风机相比，GM45H-3风机风量充足，转炉单炉吹炼时间减少了75min。按2台转炉生产计算，每天多产0.6炉粗铜，按每炉70t计算每月多产铜1260t，一年多生产粗铜1.5万t。

（3）节能效果明显：风压12.2kPa(G),风量450m3/min的D型鼓风机的轴功率将达到990kW。而由GM45H-3鼓风机的性能曲线查得，在风压为12.5kPa(G),风量450m3/min时,风机的轴功率消耗仅为900kW。仅轴功率消耗就减少90kW,每年节约电费90kW×24×350×0.53元=40.08万元。

（4）节省投资：GM45H-3型鼓风机每台价格99万元（不含安装费），每台风机比进口风机节省投资150余万元。