思茅松松香标准样品的制备和均匀性检验

王振洪， 宋湛谦， 商士斌， 叶佰惠



（中国林业科学研究院林产化学工业研究所；国家林业局 林产化学工程重点开放性实验室，江苏南京210042）



摘  要：用思茅松松脂制得思茅松松香标准样品；应用DB-5毛细管柱对思茅松松香树脂酸进行气相色谱定量分析；运用统计学分析法检验了标准样品的均匀性。

关键词：思茅松松香；树脂酸成分；标准样品；均匀性检验

中图分类号：TQ351.471      文献标识码：A      文章编号：1673-5854（2006）05-0001-06

细小纤维表面化学特性研究

刘丽莎， 戴红旗*， 王淑梅， 叶春洪



(南京林业大学化学工程学院,江苏南京210037)



摘  要：对漂白桉木KP浆的细小纤维及长纤维打浆后产生的细小纤维在不同pH值条件下的电荷需求量、叩解度和保水值变化情况进行了研究，结果如下：pH值影响细小纤维的表面电荷密度，并对细小纤维的叩解度和保水值有非常大的影响。pH值从4升高到10，原生细小纤维（P200）、打浆产生的细小纤维（P′200）的阳离子需求量分别由0.033和0.050meq/g增大到0.060和0.110meq/g；P200和P′200的阴离子需求量最大值分别为0.014和0.01meq/g；pH值在4～10范围P200和P′200呈“净负电荷性”，在中性条件下，P200和P′200的胶体滴定比率(CTR值)最大值分别约为0.4和0.2。pH值对叩解度的影响P200大于P′200，pH值对保水值的影响P200小于P′200，P′200有较大的初始叩解度和较高的初始保水值。

关键词：细小纤维；pH值；表面化学特性

中图分类号：TQ351.012      文献标识码：A      文章编号：1673-5854（2006）05-0007-04

磁性竹炭对酸性红B吸附性能的研究

彭扬飞1， 陈清松1*， 赖寿莲1， 李晓燕1， 林文炳2



（1.福建师范大学化学与材料学院，福建福州350007；

2.福州黑金刚炭业有限公司，福建福州350001）



摘  要：通过化学共沉淀法制备了MnFe2O4-竹炭复合物（MnFe2O4-BC）和CuFe2O4-竹炭复合物（CuFe2O4-BC），并研究了该复合物对酸性红B的吸附性能。结果表明：MnFe2O4-BC和CuFe2O4-BC具有磁性；CuFe2O4-BC对酸性红B具有较强的吸附能力，CuFe2O4-BC的用量为每升溶液2 g的样品对初始质量浓度为150 mg/L 的酸性红B溶液进行吸附，吸附速度较快，在前30 min时，酸性红B的去除率就达81%，当吸附时间为20h时，吸附基本达到饱和，其饱和吸附量为33 mg/g；在酸性红B溶液pH值为4.5左右时，最有利于CuFe2O4-BC对酸性红Ｂ的吸附；酸性红B在CuFe2O4-BC上的吸附行为较好地符合Langmuir等温式和Freundlich等温式。

关键词：磁性竹炭；铁酸盐；吸附；酸性红B

中图分类号：TQ424.19      文献标识码：A      文章编号：1673-5854(2006)05-0011-04

胶体滴定法测定橡椀栲胶中的单宁含量

戴丽君， 苏小宝， 卢玉栋,  陈少平, 吴宗华



（福建师范大学化学与材料学院,福建福州350007）



摘  要：用胶体滴定法测定了橡椀栲胶中的单宁含量。实验结果表明，pH值为5，橡椀栲胶中单宁质量在0.6～3.0 mg范围内，栲胶的电荷量（以滴定值表示）与单宁质量呈良好的线性关系。样品XK-2和XK-3的平均回收率分别为101.1%、103.4%，RSD分别为5.4%和1.5%，皮粉法和胶体滴定法测定的单宁含量的差值小于2.1%。与皮粉法相比，胶体滴定具有快速、简便、样品用量少的特点。

关键词：胶体滴定法；橡椀栲胶；单宁含量

中图分类号：TQ94      文献标识码：A      文章编号：1673-5854（2006）05-0015-03

木质素及其改性树脂羟值的测定

卫 民， 严立楠， 蒋剑春



（中国林业科学研究院林产化学工业研究所；国家林业局林产化学工程重点开放性实验室，江苏南京210042）

摘  要：选用合适的复合酰化体系，通过电位滴定，测定了工业碱木质素及其改性树脂的羟值。该方法简便快捷，精确性及重复性较好，易于实际应用。

关键词：木质素；木质素改性树脂；羟值

中图分类号：TQ351      文献标识码：A      文章编号：1673-5854（2006）05-0018-03

超临界CO2提取花生壳中多酚类物质

石莉莉, 罗金岳*



（南京林业大学化学工程学院，江苏南京210037）



摘  要：采用超临界CO2萃取技术，研究了从花生壳中提取多酚类物质的工艺。对影响超临界CO2萃取多酚的各种因素进行了单因素试验研究，得到较适宜的萃取工艺条件为：萃取温度60℃、萃取时间2h、萃取压力20MPa、夹带剂用80%乙醇(体积分数,其用量为每克原料4 mL)。在上述较适宜的萃取工艺条件下，多酚类物质得率为6.19%。

关键词：花生壳；多酚类物质；超临界二氧化碳；萃取

中图分类号：TQ91;TQ028.32    文献标识码：A    文章编号：1673-5854（2006）05-0021-04

传热方式对烘房热能利用的影响

蔡明远， 蒋剑春, 周 浩



（中国林业科学研究院林产化学工业研究所； 国家林业局林产化学工程重点开放性实验室，江苏南京210042）

摘  要：对浸泡式蒸发与降膜式蒸发两种传热方式在烘房应用时的实际热效率进行了对比，发现虽然降膜式蒸发强度比浸泡式蒸发高1倍以上，但实际应用时由于受换热管安装方式的影响，采用传统的浸泡式蒸发方式时烘房的热效率反而较高，达到57%。

关键词：浸泡式；降膜式；热效率

中图分类号：TQ424.1      文献标识码：A      文章编号：1673-5854（2006）05-0025-03

重质松节油催化反应制备高纯度长叶烯的研究

米世伍， 范 芳



（防城香料厂，广西防城港538021）



摘  要：以重质松节油通过精馏得到的长叶烯半成品为原料，通过催化反应降低原料中的β-石竹烯含量，制备含量为80％、85％、90％（色谱检测）的高纯度长叶烯产品，收率可达到97.0%。

关键词：长叶烯；β-石竹烯；重质松节油；催化反应

中图分类号：TQ91      文献标识码：A      文章编号：1673-5854（2006）05-0028-03

德国、瑞典林业生物质能源产业发展现状

蒋剑春,  应 浩， 孙云娟



（中国林业科学研究院林产化学工业研究所；国家林业局林产化学工程重点开放性实验室，江苏南京210042）

摘  要：根据在德国、瑞典等欧洲国家考察和了解的情况，对生物质转化利用的政策、法规，技术研究，开发应用和产业化的发展现状等方面进行了介绍。

关键词：热解气化；成型燃料；热化学转化；生物质能源

中图分类号：TQ91      文献标识码：A      文章编号：1673-5854（2006）05-0031-06

二甲醚合成技术研究概况

蔡飞鹏， 林乐腾， 孙 立



（山东省科学院能源研究所，山东济南250041）



摘  要：简要介绍了二甲醚的性质、用途，详细阐述了一步法和两步法制取二甲醚的工艺路线，对各工艺路线的特点、技术研究进展和实际工业应用状况进行了介绍，并提出了采用生物质制取二甲醚的可能性与合适的工艺路线。



关键词：二甲醚；合成气；一步法；生物质

中图分类号：TQ223.2      文献标识码：A      文章编号：1673-5854（2006）05-0037-06

与医药保健品有关的几种林产化学品研究现状

郭雪飞



（东北林业大学理学院化学系 ，黑龙江哈尔滨150040）



摘  要： 综述了植物甾醇、紫杉醇、桦木酸、桧木醇等几种与医药保健品有关的林产化学品的研究开发现状。

关键词：植物甾醇；紫杉醇；桦木酸；桧木醇

中图分类号：TQ91；TQ612      文献标识码：A      文章编号：1673-5854（2006）05-0043-04

工业双戊烯合成香料的研究实例

孙崇鲁， 黄克瀛*， 陈丛瑾， 张炎强



（中南林业科技大学工业学院，湖南株洲412006）



摘  要：介绍了目前国内外对工业双戊烯进行香料合成的研究实例，为松节油合成樟脑或松油醇的一种副产物工业双戊烯的有效利用寻找途径。

关键词：工业双戊烯;合成;香料

中图分类号：TQ231.3；TQ354.47    文献标识码：A   文章编号：1673-5854（2006）05-0043-04

活性炭生产中多管炉的技术改造

杜景荣

（辽宁省彰武县木器厂，辽宁彰武123200）



摘  要：介绍了活性炭生产中多管炉技术改造的理论依据及尚未解决的问题，缩小了活化管直径,为进一步完善该炉提出参考意见。

关键词：多管炉；技术改造

中图分类号：TQ424      文献标识码：A        文章编号：1673-5854（2006）05-0051-02

论 生 物 质 能 源 标 准 体 系（Ⅱ）

——生物质燃料乙醇标准化研究进展

刘军利， 蒋剑春



（中国林业科学研究院林产化学工业研究所；国家林业局林产化学工程重点实验室，江苏南京210042）

摘  要：生物质能源是清洁可再生能源，本系列讲座以生物质能源主要产品为对象，以产品的物理形态为分类依据，在分析研究国际主要产品标准化的基础上进行我国生物质能源标准体系的构建。本讲在对国内外生物质燃料乙醇产业发展状况进行深入剖析的基础上，重点介绍了世界上典型国家燃料乙醇产品标准，并对产品的性能指标进行了对比。针对我国燃料乙醇的产业及标准化现状，提出我国燃料乙醇标准化应加强非食用生物质基和木质纤维基乙醇的相关标准的研究。可通过采标的方式，大力推进我国燃料乙醇相关标准的制订。

关键词：生物质能源；标准体系；燃料乙醇



中图分类号：TQ517      文献标识码：A      文章编号：1673-5854（2006）05-0053-05