2004年五三研究所硕士研究生入学考试复试

高分子物理试题

（请将答案写在答题纸上，时间为一小时）

一．简述聚合物之间相容性的判别方法。

二．简述溶剂对聚合物溶解能力的判别方法。

三．简述聚合物分子量的特点并举三种测定聚合物分子量的方法名称。

四．简述影响玻璃化温度的内在因素。

五．简述时温等效原理及其实际意义。

六．简述聚合物应力—应变曲线的类型及其特点。

七．简述区别脆性断裂和韧性断裂的主要指标。

八．简述聚合物增强的途径。

九．简述提高聚合物热稳定性的方法。

十．简述聚合物表面改性的方法。