2005年五三研究所硕士研究生入学考试复试

高分子物理试题

（请将答案写在答题纸上，时间为一小时，每题10分）

一  写出三个可以表征高分子链柔顺性的参数。

二  简述聚合物之间相容性的判别方法。

三  “溶度参数相近原理”判定溶剂对聚合物溶解能力的依据是什么？

四  写出五种测定聚合物数均分子量的方法。

五  写出四种测定聚合物玻璃化温度的方法。

六  写出三个表征交联度的参数。

七  写出四种研究粘弹性的动态力学方法名称。

八  简述聚合物增韧的途径与机理。

九  写出三种测量聚合物熔体切粘度的方法。

十  简述提高聚合物耐热性的方法。