南京林业大学2007年攻读硕士学位研究生入学考试

# 《土木工程材料》  试题

一、名词解释（每小题4分，共40分）

1、混凝土；  2、普通硅酸盐水泥； 3、材料的吸水性；4、材料的强度；

5、骨料的级配；6、水泥的体积安定性；7、消石灰粉；8、混凝土徐变；

9、沥青混合料；10、材料的耐久性

二、选择题（每小题2分，共20分）

1. 沥青混合料的马歇尔稳定度试验是将沥青混合料制成标准试件，在稳定度仪上测定其（    ），以这两项指标来表征其高温时的抗变形能力。

A、强度和流值    B、稳定度和软化点   C、稳定度和流值

2、水泥的强度等级是根据胶砂强度试验所测得的3天和28天的（    ）确定的。

A、抗折强度   B、抗压强度和抗折强度   C、抗压强度   D、抗拉强度

3、评定水泥混凝土的立方体抗压强度，应以其标准养护至28天龄期的、边长为（    ）的试件为准。

A、100㎜     B、150㎜     C、200㎜   D、70.7㎜

4、普通混凝土的强度等级采用“C”和（    ）表示，如C20。

A、立方体抗压强度标准值    B、立方体抗压强度值

C、轴心抗压强度值      D、抗折强度值

5、有三种方法确定混凝土的静弹性模量，其中较易测准，且适宜于工程应用的是（    ）。

A、初始切线模量    B、割线模量   C、切线模量

6、评定粘稠石油沥青粘滞性的指标是（    ）。

A、针入度   B、稳定度   C、延度   D、流值

7、热轧带肋钢筋表面的横肋的纵截面呈（    ）。

A、圆形   B、月牙形   C、正方形   D、长方形

8、在反映木材宏观构造的三个截面中，有年轮的截面是（    ）。

A、径切面   B、弦切面   C、横切面   D、纵切面

9、对于连续级配密实式沥青混合料，因粗集料数量相对较少，细集料数量较多，使粗集料悬浮在细集料之中，此种沥青混合料的组成结构称为（    ）。

A、悬浮密实结构   B、骨架空隙结构   C、骨架密实结构

10、评定粘稠石油沥青塑性的指标是（    ）。

A、针入度   B、稳定度   C、延度   D、软化点

三、填空题（每个空1分，共40分）

1、材料的密度是指材料在            状态下单位体积的            。

2、材料的孔隙率是指材料中            的体积占             体积的百分率。

3、生石灰消化（消解）时，会出现显著的         现象，同时其         会明显增大。

4、骨料（集料）的级配采用          法测定。对用于水泥混凝土的骨料（集料），采用           百分率表示级配；对用于沥青混合料的骨料（集料），采用       百分率表示级配。

5、规范中规定粗骨料的最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的           ，同时不得大于钢筋最小净距的              。

6、生石灰中            含量多时会引起已变硬的石灰出现隆起鼓包或开裂现象，所以生石灰消化后必须进行             。

7、钢材的塑性通常用拉伸试验后的            和            来表示。

8、混凝土拌合物的和易性是一项综合性质，它包含             、

和             三个方面。

9、采用三组分分析法可以将石油沥青分为三个组分，它们是                  、

和                  。

10、常用水泥的主要技术要求有             、             、               、

、                。

11、 沥青混合料的主要技术性质是              、              、           、

和                。

12、影响混凝土强度的主要因素有                          、               、

和                    。

13、预应力混凝土结构可采用的钢材品种主要有                  、

和            。

14、钢材的工艺性能主要包括             性能和              性能。

（四）简述题（30分）

1、钢材的屈服强度是如何确定的（用应力应变曲线图加以说明）？屈服强度有何实际意义？（15分）

2、混凝土的耐久性包括哪些方面？要提高混凝土耐久性，可采取哪些措施？（15分）

（五）计算题（20分）

1、某混凝土的实验室配合比为：水泥301kg，水181kg，砂636kg，石子1292kg，现测得施工现场砂子的含水率为3%，石子的含水率为1%，试计算施工配合比。（7分）

2、尺寸为标准试件尺寸的某组混凝土试件，经过28天的标准养护，测得破坏荷载分别为550KN、580KN、570KN，试计算该组混凝土试件的立方体抗压强度。若已知该混凝土是用强度等级32.5的普通水泥和碎石配制而成，试估计所用的水灰比。（注：混凝土强度经验公式中A=0.46，B=0.07，水泥实际强度fce=35.0 MPa）（13分）