中国地质大学研究生院

硕士研究生入学考试《矿石学》考试大纲

一、试卷结构

1.名词解释 30%

2.简答题30%

3.论述题40%

矿石学

一、绪论及反光显微镜

考试内容

矿石学的基本概念,研究内容及研究意义 矿石学与其它学科的关系。矿物的吸收性及矿物分类.矿石学与岩石学在研究方法和内容上的共同点及差别。矿石学研究方法技术的进步.反光显微镜的基本结构及性能。反光显微镜的使用方法和样品的制作方法。

考试要求

- 掌握矿石学的基本概念, 研究内容及意义.

- 了解当前矿石学研究方法技术的重要进展.

- 理解反光显微技术的原理,掌握反光显微镜基本结构和使用方法.

- 矿石学研究样品的制作技术与方法步骤.

  - 矿物的反射率及反射色

考试内容

矿物反射率的基本概念及其形成机理，影响矿物反射率的主要因素；反射率的现代测定方法（CCD图像光谱分析仪）和常用方法（视测对比法），影响反射率观测的因素。反射率在金属矿物鉴定中的重要地位以及矿物反射率标型研究。矿物反射率的镜下特征和观测方法。矿物反射色的基本概念及形成机理，反射色与反射率的关系（反射率色散曲线），反射色定性描述方法和定量测定表达方法，影响反射色观测的因素，矿物反射率和矿物颜色的关系。矿物反射色在鉴定矿物中的重要意义。重点是通过实验掌握反射色的观察方法。

矿物反射色的观测条件、镜下特征、视测分级，观察并定性地描述矿物的反射色，观测反射色的注意事项。

考试要求

- 掌握矿物反射率基本概念，了解反射率形成原理及主要影响因素。

- 掌握反射率测试方法。

- 掌握在反光显微镜下观察矿物反射率特征及视测分级方法及应注意的问题。

- 掌握常见矿物反射率特征。

- 了解反射率标型意义及其应用实例。

5．掌握矿物反射色的基本概念及形成机理。

6．理解反射色与反射率的关系（反射率色散曲线）。

7．掌握反射色定性描述方法和定量测定表达方法以及矿物反射色标型意义

8．掌握反射色的观察方法及视测分级。

9．掌握常见矿物反射色特征。

三、矿物的双反射及均质、非均质性

考试内容

矿物双反射及反射多色性的基本概念，影响双反射显著程度的因素，双反射和反射多色性的关系，双反射和反射多色性的视测分级，影响双反射和反射多色性观测的因素 。矿物均质、非均质性、矿物偏光色的基本概念，矿物均质、非均质性及偏光色的产生原因，均质、非均质性与双反射的关系，均质、非均质性的视测分级，影响均质、非均质性观测的因素。

考试要求

- 掌握双反射和反射多色性的观测条件、镜下特征、视测分级方法，注意影响因素。

- 掌握常见矿物的双反射特征。

- 掌握均质、非均质性的观测条件、观测方法、镜下特征和视测分级。

- 了解不同观测条件对均非性视测分级的影响，注意观测影响因素。

- 掌握常见矿物的均非性的特征。

四、矿物的内反射及硬度

考试内容

矿物内反射的基本概念，主要形成机理，内反射与反射率、反射色、矿物颜色的关系，内反射的主要观测方法和视测分级，观测内反射的影响因素。内反射在矿物鉴定中的意义。内反射观察方法和描述方法。矿物硬度的基本概念，矿物不同硬度（刻划硬度、抗摩硬度、抗压硬度）的测定方法和视测分级，影响不同硬度测定的因素。3种硬度的测定和观测方法。

考试要求

- 掌握矿物内反射的基本概念。

- 理解内反射与反射率、反射色、矿物颜色的关系。

- 掌握内反射的主要观测方法和视测分级，观测内反射的影响因素。

- 掌握内反射与漫反射、内反射色与偏光色的区别。

- 掌握常见矿物的内反射的特征

- 掌握矿物硬度的基本概念以及矿物不同硬度（刻划硬度、抗摩硬度、抗压硬度）的测定方法和视测分级，影响不同硬度测定的因素。

- 掌握3种类型矿物硬度的测定和观测方法。

- 掌握常见矿物刻划硬度特征。

五、浸蚀鉴定

考试内容

浸蚀鉴定的基本概念，浸蚀鉴定在矿物鉴定中的作用。浸蚀鉴定出现的正反应现象和负反应现象，浸蚀鉴定使用的药品和工具，浸蚀鉴定的操作步骤，实验中应注意的事项。

考试要求

- 掌握各种浸蚀反应现象的基本特征及识别标志。

- 掌握浸蚀鉴定操作步骤。

- 了解浸蚀鉴定在鉴定矿物中的重要意义。

六、矿物的综合鉴定和常见矿物的简易鉴定

考试内容

矿物综合鉴定的基本概念，综合鉴定的意义和特点，综合鉴定的类型，本教材使用的鉴定表的特点。鉴定表的内容，综合鉴定的基本方法和操作步骤。简易鉴定的基本概念及意义，简易鉴定的特点，简易鉴定与综合鉴定的区别与联系。常见矿物简易鉴定特征表，简易鉴定的基本方法，矿物的重要简易鉴定特征、掌握近20种常见矿物的主要鉴定特征。

考试要求

- 掌握矿物综合鉴定的基本概念，综合鉴定的意义和特点。

- 了解鉴定表的内容，综合鉴定的基本方法和操作步骤。

- 简易鉴定的基本概念及意义，简易鉴定的特点，简易鉴定与综合鉴定的区别与联系。

- 掌握近20种常见矿物的主要鉴定特征。

  - 矿石的构造、结构

考试内容

矿石构造、结构及晶粒内部结构的概念及研究意义；矿石构造的主要形态类型，矿石构造的主要成因类型，各主要成因类型的矿石构造特征，确定矿石构造成因类型的主要标志。难点在于矿石构造的成因解释，也是矿石学研究的意义所在，需要引导学生综合应用其他基础学科的知识分析问题。矿石结构的主要形态类型及成因类型，各主要成因类型的矿石结构特征，确定矿石结构成因类型的主要标志。难点在于对矿石结构的成因分析，需要引导学生综合应用相关学科的知识分析问题。

考试要求

- 矿石构造、结构基本概念及研究意义。

- 掌握矿石构造的主要形态特征。

- 掌握各种成因类型矿石典型构造类型。

- 掌握典型矿石结构的形态特征

- 掌握不同成因类型典型结构特征。

八、矿化阶段及矿物生成顺序

考试内容

矿化期、矿化阶段的基本概念，划分矿化期、矿化阶段的原则和主要依据。矿物生成顺序的概念，确定矿物生成顺序的主要标志。矿物世代及其确定标志，矿物生成顺序表的编制方法。

考试要求

- 掌握矿化期、矿化阶段、矿物生成顺序的基本概念。

- 掌握划分矿化期、矿化阶段的原则和主要依据。

- 掌握确定矿物沉淀顺序的结构标志。

4．掌握矿床矿物生成顺序表的基本内容。

九、.矿石工艺

考试内容

矿石工艺学的概念，矿石工艺性质研究对于地质找矿，尤其是矿石评价方面的重要意义。介绍几种矿石工艺学的工作方法（矿物相对含量的测定方法、矿物嵌布粒度的测定方法、有用矿物单体解离度的测定方法、元素在矿石中赋存状态研究）。重点是让学生了解矿石学基本工作方法在选矿工艺中应用，以及一些可以为选矿服务的重要信息。

考试要求

- 掌握矿石工艺学的概念，矿石工艺性质研究在矿石评价方面的重要意义。

- 掌握矿物相对含量的测定方法、矿物嵌布粒度的测定方法、有用矿物单体解离度的测定方法。

- 掌握元素在矿石中赋存状态研究方法