型钢混凝土（SRC）深梁数值模拟分析

(所属杂志：此文章来自原稿) 发布时间：2009-05-06 已阅读：1952

刘建军，叶柏龙，雷雨 （中南大学土木建筑学院，湖南长沙410075） 摘要：利用ANSYS程序对SRC深梁在跨中集中力作用下的受力性能进行非线性有限元数值分析，通过对混凝土裂缝的开展情况、钢筋和型钢上的应力、应变分布等与试验结果进行对比分析，初步得出SRC深梁的应力应变分布和工作原理，从而得出本文所提出的桁架计算模型的合理性。 关键词：型钢混凝土；深梁；非线性；有限元分析 中图分类号：TU375.1 文献标识码：B SRC结构主要是指其内部配置焊接或轧制型钢的钢筋混凝土结构，通常也称为型钢混凝土、钢骨混凝土或劲性混凝土。由于SRC结构利用混凝土良好的抗压性能和耐久性,钢材的抗拉性能,以及混凝土的约束作用防止型钢的局部屈曲等特点,因而与普通钢筋混凝土结构相比具有更高的承载力和刚度,更好的抗震性能;与钢结构相比,具有更好的经济性、稳定性和防火性能。故随着经济的发展，SRC结构得到广泛的应用。而在我国《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）中，按受力特性的不同，把钢筋混凝土梁跨高比l0/h≤2的简支单跨梁和l0/h≤2.5的简支多跨连续梁被称为深梁。本文通过利用ANSYS程序对SRC深梁进行了数值模拟分析，并将其结果与试验结果对比分析。 1 SRC简支深梁模型 1.1 模型的提出 现有的型钢深梁均把型钢配置在受拉区，充分发挥钢材的抗拉性能，让型钢与混凝土良好的协同工作。本文设计了一种新的型钢配置方案，在跨中集中力作用下的深梁内，沿集中力加载点到支座的连线上布置斜向钢板支撑。其剪力的桁架模型，如图１所示，深梁在集中力P的作用下，其中一部分剪力V1通过荷载与支座间的混凝土压杆直接传递到支座，另一部分剪力V2则通过横向拉杆力Ft间接传递到支座。V2与总剪力V的比值则随剪跨比加大而增加。深梁剪跨比小，在深梁抗剪中V1的作用尤为重要。 通过利用大型通用有限元软件Ansys 分析，所得到的应力云图如图２所示，可以明显看出应力的传力路径，是沿着加载点到支座方向。 图 2 SRC深梁应力云图 1.2 深梁材料和参数 混凝土：C30；纵向钢筋：HRB335，d=12mm；分布筋：HRB235，d=6mm；型钢钢板：Q235 钢板厚度 t=4mm/6mm。型钢由前后两块梯形钢板组成，两板外沿间净间距为120mm，之间用缀条、缀板连接。构件配筋率为纵筋0.86%；水平分布筋0.25%,竖向分布筋0.2%。型钢沿梁的主压力分布轨迹来布型钢斜撑。按4:1的缩尺模型，型钢由前后两块梯形钢板组成，两板外沿间净间距为120mm，之间用缀条、缀板连接（图3）。 (a) 钢板尺寸 (b) 连接钢筋定位 (c) 连接缀板定位及焊接 图3 型钢设计图 1.3 ANSYS模型 1.3.1 模型参数 采用分离式模型，计算模型中钢筋的本构关系采用理想的弹塑性模型 ，钢筋的屈服点纵坐标采用试验测试值。选用基于 Von Mises屈服面的相关流动准则和随动硬化规律，建立钢材的本构模型，这样可以反映钢筋的塑性性质。不考虑钢筋与混凝土之间粘结滑移。 混凝土单元：采用SOLID65单元；钢筋单元： LINK8 ；梁内型钢 ：shell143。 1.3.2 模型建立 由于构件是对称的，所以只需建1/2模型。分别建立混凝土单元(图4)，型钢单元（图5）。 图4 混凝土单元模型 图5 钢筋单元模型 各单元之间共用节点或耦合节点，未考虑单元之间的粘结滑移。 2 计算结果分析 2.1 裂缝的开展情况 模拟分析所得的型钢深梁裂缝开展情况如图 6所示。 图6 裂缝分布 从型钢深梁的裂缝发展规律可以看出：首先在深梁的跨中底部出现弯曲裂缝，然后随着荷载的加大，裂缝分布范围呈三角形逐渐向支座蔓延，发展出斜裂缝，最后型钢外侧发展出斜裂缝，荷载不断增加，裂缝不断加宽，构件破坏。这与前面试验观察的结果基本是一致的。模拟计算得出构件在213KN出现第一条弯曲裂缝，360KN出现第一条斜裂缝。而试验测得是在300KN出现第一条弯曲裂，425KN出现第一条斜裂缝。模拟计算得到的数值略小于实测值，发生这一情况的原因很大可能是在滑动支座的模拟上。试验方案中是采用圆钢放置在钢垫板上的方法来实现滑动支座，但是圆钢与构件之间仍有摩擦力存在，特别是集中荷载足够大时，摩擦力的作用更是不能忽略。而Ansys在模拟计算时，采用的滑动支座就是完全理想的，没有任何水平约束，加载后构件可以自由滑动，所以裂缝出现得更早，发展得更快。 计算得出的裂缝分布是连续的，而实际上，混凝土结构裂缝总是先在某个应力最大的地方出现第一条裂缝，随后在该裂缝周围的一定距离才出现第二条裂缝。产生这一区别的主要原因在于Ansys模拟裂缝是采用的试片状裂缝模式。这种模式假定裂缝发生在单元体内部，以分布的裂缝来替代单独的裂缝，即出现裂缝后仍假定材料是连续的，仍然可用处理连续介质力学的方法来处理。这种方法假定：某一单元内的应力(实质上是某一代表点的应力)超过了开裂的应力后，则认为整个单元开裂，即此单元按同一角度呈开裂状态，裂缝分布于整个单元内部，是彼此平行的。所以当混凝土在某一个区域的应力达到其开裂应力时，计算结果将在这个区域内都显示为开裂。因此模拟计算所得的裂缝分布是连续的。 2.2 钢筋上的应力分布 通过Ansys分析计算，得到整体的钢筋笼上应力分布云图，并将部分节点处的应变与试验实测值进行了比较，可知，构件中的4根水平分布筋、2根竖向分布筋均在与斜裂缝相交的位置达到了屈服应力，纵筋几乎全长进入屈服状态，与试验所得到的结论基本吻合。通过与ZJ71（图7）、SP62（图8）应变片实测数值的比较可知，模拟计算所得结果走势基本与实测结果相同，但数值略有偏小。这可能是因为模拟未考虑钢筋、型钢与混凝土之间的粘结滑移所造成的。 图7 ZJ71跨中纵筋应变比较 图8 SP62分布筋处应变比较 2.3 型钢上的应力分布 通过Ansys计算分析，得到型钢上Von mise等效应力分布云图，见图9。由上图可知，型钢上应力分布较为复杂，但是仅在跨中受拉区的型钢达到屈服应力，其它部份应力均不是很大。可见，型钢对深梁抗剪承载力的贡献不单是其本身的承载能力，更多的是其与混凝土协同工作的结果。 图9 型钢等效应力云图 3 结论 综合以上所述，采用Ansys进行非线性模拟计算分析，可以得出以下结论：数值模拟得出的应变与相应应变片所测得数据发展趋势基本一致，模拟分析结果与试验实测结果基本吻合，模拟结果略小于试验实测值，故采用的桁架模型计算模拟方法是比较合理可行的。 参考文献 [1] 杨勇，郭子雄，聂建国，等.型钢混凝土结构ANSYS数值模拟技术研究[J].工程力学，2006，23（4）. [2] 刘立新，谢丽丽，陈萌.钢筋混凝土深受弯构件受剪性能的研究[J].建筑结构， 2000（10）. [3] 王朝霞.型钢混凝土梁裂缝和变形的研究[D].西安建筑科技大学，2006. [4] 江见鲸，陆新征，叶列平.混凝土结构有限元分析[M].清华大学出版社，2005. [5] 秦荣.工程结构非线性[M].北京：科学出版社，2006. [6] GB 50010—2002 混凝土结构设计规范[S]. [7] JGJ 138－2001 型钢混凝土组合结构技术规程[S]. [8] 刘维亚.型钢混凝土组合结构构造与计算手册[M].北京：中国建筑工业出版社，2004. 投稿日期：2008-06-18 作者简介：刘建军（1979—），男，土家族，硕士研究生；叶柏龙（1964—），男，教授；雷雨（1985—），男，硕士研究生。