香樟枝、干材纤维形态特征的研究(

汪佑宏  王传贵  柯曙华  刘杏娥  汪玉敏  潘幸珍

(安徽农业大学林学与园林学院　　合肥　230036)

摘  要：将香樟树种的干材与枝材进行比较研究，为小径材、枝桠材等低等级的木材充分利用打下理论基础，对缓解日益紧张的木材供求矛盾，有着十分重要的理论和实践意义。本文通过对香樟枝、干材的纤维形态特征进行分析研究，结果发现：枝、干材纤维长度、直径、胞腔径和纤维长宽比平均分别为1037um、1060um；18.95um、20.16um；12.81um、13.09um和56.83、55.42，两者在0.05水平上经t-检验差异不显著。枝、干材纤维双壁厚、壁腔比和柔性系数分别为6.26um、7.08um；0.53、0.65和0.67、0.64，两者在0.05水平上经t-检验差异显著。

关键词：香樟、枝材、干材

Study on the Fiber Morphological Characteristics of the Trunk and Branch Wood of Cinnamomum camphora Presl

WANG You-hong  WANG Chuan-gui  KE Shu-hua

LIU Xin-ge  WANG Yu-min  PAN Xin-zhen

(College of Forestry & Gardens， Anhui Agricualtural University  Hefei  230036)

Abstract：In order to improve the rational bases for making fully use of the little diameter and branch wood, comparative study about the trunk with the branch of Cinnamomum camphora Presl is researched. It has very important theoretical and practical meaning for making less of the contradictory between the wood supply and demand. The fiber morphological characteristics of the trunk and the branch wood of Cinnamomum camphora Presl are studied in this text. The results show that the fiber length, diameter, lumen-diameter and length-width ratio of fiber of the trunk and branch are 1037um and 1060um, 18.95um and 20.16um, 12.81um and 13.09um, as well as 56.83 and 55.42,the difference between them are not notable at 0.05 level through T-test. The double wall thickness、the wall thickness-lumen ratio and the lumen-diameter ratio to diameter of fiber are correspondingly 6.26um and 7.08um,0.53 and 0.65, 0.67 and 0.64,the difference between them are  notable at 0.05 level through T-test.

Key words: Cinnamomum camphora Presl,  Branch wood,  Trunk wood

长期以来，我国森林资源消耗量大于总生长量，木材供需紧张局面会长期存在。1980年，我国木材进口量仅为181万m3，1988年为1318万m3，而2000年我国木材供需缺口达3800万m3；在对天然林保护工程实施后，进一步加大我国木材供需矛盾，使供需缺口扩大到5900万m3[1、2]。

因此，如何对枝桠材、小径材加以科学合理、充分利用，缓解木材供需矛盾，已成为我国木材科学研究的一个热点和难点。是摆在我国林业和木材科技人员面前的一项迫切的任务。

本文选择香樟作为研究对象，仅为枝桠材的研究应用提供参考。

1  材料与方法

1.1 实验材料

香樟(Cinnamomum camphora Presl)按国标规定，采于安徽农业大学校园内。在活力木树干胸高处和主枝向上1.3米处用生长锥钻取通心试条；干、枝材分别每5、2个年轮取样（用“干材/5”和“枝材/2”表示）。

1.2 实验方法

将试材用微波软化后，投入甘油-酒精(95%)各半的混合溶液中浸泡、切片。随机抽取10片横切面切片制成临时切片，置于带有目镜测微尺的高倍显微镜下测定纤维双壁厚、胞腔径、细胞直径等。同时取少许置于试管中，用铬酸—硝酸离析后，在放大100倍光电投影仪下测定纤维长度。

2  结果与分析

2.1 纤维长度

木纤维是阔叶材的主要成分，约占木材总体积50%左右[2]，纤维的形态特征直接影响到木材的物理，力学性质，影响着木材的利用；尤其制浆造纸方面，纤维形态特征的大小，关系制浆造纸质量的好坏[3]。而纤维形态特征的大小间存在着巨大差异，不同树种间存在着明显差异，即使同一树种不同树株间或同一树不同部位间亦存在着差别。因此，弄清个体间株内纤维形态特征变异规律是非常重要的。

图1表明枝材中的纤维长度变化是呈波动性的，先增加后减少如此波动下去；而干材中的纤维长度自髓心向外基本上是增加的趋势，符合铜钱树[4]、三角枫[5]、辽东栎[6]和中条山山杨[7]的纤维长度径向变化模式。

通过对这两组纤维长度进行差异分析表明，干材纤维比枝材纤维长度增加了2.223%，但在0.05水平上经T-检验差异不显著，见表1。

表1  枝、干材纤维长度的差异分析

Table 1  the T-test of fiber length of the branch and trunk

|  | 枝 材 | 干 材 |
| --- | --- | --- |
| 平均 | 1.03667 | 1.059717 |
| 方差 | 0.0591584 | 0.044243 |
| 合并方差 | 0.0510163 |
| 自由度 | 218 |
| t Stat | -0.753586 |
| t 双尾临界 | 1.9709069 |
| 差异显著性 | 不显著 |

2.2  纤维直径

图2 是香樟枝、干材纤维弦向的径向变化图。从中可以看出枝材纤维直径自髓心向外大体上是波动增加的趋势；而干材中它是上下波动并略有减小，这与广东大叶相思[8]纤维直径变化相似，与刺楸[9]、铜钱树[4]、落叶松[10]、泡桐[11]、日本椴[12]、中条山山杨[7]、美国梧桐[13]、榄仁树[14]等树木材纤维直径变化有些相反，它们都是自髓心向外增加而略有波动的。

通过对这两组纤维直径进行差异分析表明，干材纤维比枝材纤维直径高6.418%，但在0.05水平上经T-检验差异不显著，见表2。

表2 枝、干材纤维直径的差异分析

Table 2  the T-test of fiber diameter of the branch and trunk

|  | 枝 材 | 干 材 |
| --- | --- | --- |
| 平均 | 18.945898 | 20.16183 |
| 方差 | 19.817373 | 23.13189 |
| 合并方差 | 21.626674 |
| 自由度 | 218 |
| t Stat | -1.931056 |
| t 双尾临界 | 1.9709069 |
| 差异显著性 | 不显著 |

2.3 纤维双壁厚和胞腔径

枝、干材纤维双壁厚的径向变化如图3所示。枝材纤维双壁厚由髓心向外呈急剧波动性的变化；相比较而言，干材纤维双壁厚由髓心向外逐渐增加但略有变化，在25年降到最低随之又上升了，总之大体的趋势是增加的，这与三角枫[5]、铜钱树[4]、广东大叶相思[8]、西部云杉[15]以及K.Frimpong-Menshah研究的象牙海岸榄仁树结果类似。产生这样的结果，应该同树木生长有关，生长初期，生长激素分泌过多，细胞分裂快，数量的增长大于营养的供给，因而细胞壁薄，待至成熟期，细胞分裂速度趋于稳定，营养供应大于或能满足数量的增长，故而细胞壁较厚。

通过对这两组纤维双壁厚进行差异分析表明，干材纤维比枝材纤维双壁厚高13.005%，在0.05水平上经T-检验差异显著，见表3。

表3 枝、干材纤维双壁厚的差异分析

Table 3  the T-test of the double wall thickness of the branch and trunk

|  | 枝 材 | 干 材 |
| --- | --- | --- |
| 平均 | 6.260212929 | 7.074332 |
| 方差 | 3.989670489 | 5.276049 |
| 合并方差 | 4.691868107 |
| 自由度 | 218 |
| t Stat | -2.775840173 |
| t 双尾临界 | 1.970906851 |
| 差异显著性 | 显著 |

表4  枝、干材纤维腔径的差异分析

Table4 the T-test of the lumen-diameter of fiber of the branch and trunk

|  | 枝 材 | 干 材 |
| --- | --- | --- |
| 平均 | 12.81281 | 13.0875 |
| 方差 | 12.30613 | 22.62635 |
| 合并方差 | 17.93964 |
| 自由度 | 218 |
| t Stat | -0.47898 |
| t 双尾临界 | 1.970907 |
| 差异显著性 | 不显著 |

枝、干材纤维腔径的径向变化见图4。枝材纤维弦向胞腔径自髓心向外先缓慢增加，然后略有下降后又急剧增加，后又减小，大体上呈波动性增加趋势；与纤维弦向直径变化相似。这与湿地松、火炬松、日本柳杉[16]、三角枫[5]和榄仁树[14]等树木的变化结果相似。而干材纤维腔径的变化大体上也是在13上下波动，但略有减小趋势。

通过对这两组纤维胞腔径进行差异分析表明，干材纤维比枝材纤维胞腔径增加了2.144%，在0.05水平上经T-检验差异不显著，见表4。

2.4 纤维长宽比、壁腔径和柔性系数

长宽比是指纤维长度与宽度（弦向直径）的比值，是由纤维长度与宽度共同作用的结果。从图5中可以看出：枝、干材纤维长宽比的径向变化与纤维长度的径向变化是相似的，大体上呈增加趋势；但也略有不同，因为是由纤维长度、宽度共同作用的。

通过对这两组纤维长宽比进行差异分析表明，干材纤维比枝材纤维长宽比下降了2.473%，在0.05水平上经T-检验差异不显著，见表5。

表5  枝、干材纤维长宽比的差异分析

Table5 the T-test of the length-width ratio of fiber of the branch and trunk

|  | 枝材 | 干材 |
| --- | --- | --- |
| 平均 | 56.82741 | 55.42228 |
| 方差 | 329.2299 | 295.001 |
| 合并方差 | 310.5453 |
| 自由度 | 218 |
| t Stat | 0.588889 |
| t 双尾临界 | 1.970907 |
| 差异显著性 | 不显著 |

纤维壁腔比的变化见图6。枝材中的变化趋势是呈先减小后增加的波动形式且变化较剧烈。而干材中的纤维壁腔比与纤维双壁厚的变化是一致的，也是先开始增加到一定程度然后下降后又增加，基本上是上升状态的波动形式。

干材纤维比枝材纤维壁腔比增加22.125%，在0.05水平上经T-检验差异显著，见表6。

表6  枝、干材纤维壁腔比的差异分析

Table6 the T-test of the wall thickness-lumen ratio of the branch and trunk

|  | 枝 材 | 干 材 |
| --- | --- | --- |
| 平均 | 0.531899 | 0.64958 |
| 方差 | 0.064716 | 0.158033 |
| 合并方差 | 0.115655 |
| 自由度 | 218 |
| t Stat | -2.55567 |
| t 双尾临界 | 1.970907 |
| 差异显著性 | 显著 |

纤维的柔性系数是指纤维腔径与纤维宽度的比值，由纤维宽度与纤维腔径共同决定的，其径向变化规律分别见图7。图中枝材纤维的柔性系数由髓心向外先增大后减少再急剧增大后减小。而干材中纤维的柔性系数变化趋势与腔径变化规律类似，先减小后又急剧增大到最大值又回落，呈波动状态。

通过对这两组柔性系数进行差异分析表明，干材纤维比枝材纤维柔性系数下降了4.981%，在0.05水平上经T-检验差异显著，见表7。

表7  枝、干材柔性系数的差异分析

Table7 the T-test of the lumen-diameter ratio of fiber of the branch and trunk

|  | 枝材 | 干材 |
| --- | --- | --- |
| 平均 | 0.6687074 | 0.635397 |
| 方差 | 0.0098742 | 0.016182 |
| 合并方差 | 0.0133176 |
| 自由度 | 218 |
| t Stat | 2.1317935 |
| t 双尾临界 | 1.9709069 |
| 差异显著性 | 显著 |

3  结论

通过对香樟枝、干材的纤维形态特征分析发现，香樟枝、干材纤维长度平均分别为1037um、1060um，直径分别为18.95um、20.16um，胞腔径分别为12.81um、13.09um，纤维长宽比分别为56.83、55.42，两者在0.05水平上经t-检验差异不显著。而枝、干材纤维双壁厚分别为6.26um、7.08um，壁腔比分别为0.53、0.65，柔性系数分别为0.67、0.64，两者在0.05水平上经t-检验差异显著。这对于为小径材、枝桠材等低等级的木材充分利用、为缓解日益紧张的木材供求矛盾，有着十分重要的理论和实践意义。

参考文献

[1]  尹思慈.木材学.中国林业出版社,1996

[2]  北京林学院主编.森林利用学.中国林业出版社,1985

[3]  制浆造纸手册编写组.制浆造纸手册.轻工业出版社,1987

[4]  费本华.铜钱树木材纤维形态特征和组织比量变异的研究.东北林业大学学报,1994

[5]  任海青.三角枫材性变异研究.安徽农业大学学报,1994，7

[6]  张述银.辽东栎木材解剖与物理力学性质的关系.安徽农学院学报,1987

[7]  徐从健.中条山山杨木材解剖、物理力学性质及其变异的研究.安徽农学院学报,1987

[8]  陈鉴朝、郑风兰等.广东大叶相思幼年期林木材性及其变异与用途.华南农学院学报,1984

[9]  刘盛权.刺揪纤维形态特征及其变异的研究.安徽农业大学学报,1996

[10] 成俊卿、李源哲、孙成志.人工林及天然林长白山落叶松木材材性比较实验研究.林业科学,1962

[11] 成俊卿等.泡桐属木材的性质和用途的研究（一）、（二）.林业科学,1983

[12] K.Fukagaua and Jun ohtani:within-a-tree variation of wood element size in Tilia japonioa IAWA Bulletin n.s 1982,3(3-4):201-206.

[13] S.B.Land  Jr,J.C.lee:variation in the sycamore wood specific Gravity in the South Wood Science 1981,13(3):166-170.

[14] K.Frimpony-Menson，Wood Quality Variation In The Trees of Some Endemic Tropical Species.ICCPRO All-Division-5 conference Nancy 1992 IAWA bull，Vol.(3) 1992

[15] Pachman D.F. and R.A. Laidlaw: Pulping of British-Grown softwoods Ⅳ:A Study of Juvenile mature and Top wood in a large strika Spruce Tree Holzforshung ,1967, 21(2):38-45.

[16] Pashin A.J.etal Textbook of Wood Technology 4th Edition, Mcgraw-Hill Company New York,1980

# Footnotes

第一作者简介：汪佑宏，1970年生，男，安徽农业大学林学与园林学院，副教授，博士。主要从事木材科学、木材干燥和木材改性方面的教学、研究。电话：0551-2823795-3518(O)；电子邮件：wsyh520@hotmail.com。