硕士研究生入学初试科目《机械制造基础》考试大纲

  - 绪论

课程的性质、任务和要求；机械制造生产过程的基本概念；学习本课程的要求和方法；本课程与其它相关课程的联系。

  - 工程材料

    - 金属和合金的机械性能（强度、硬度、塑性、韧性等）和工艺性能。

    - 金属的晶体结构、晶体的基本类型、金属的结晶和铸锭、金属的晶粒大小对金属性能的影响，金属的同素异构转变，合金的结构与合金相图。

    - 铁碳合金的基本组织、铁碳合金状态图的分析、铁碳合金的成份、组织、性能间的关系。

    - 钢的热处理；钢在加热和冷却时的组织转变；钢的退火、正火、淬火、回火、表面热处理的方法的实质、工艺、特点和应用。

    - 常用金属材料的分类、编号、热处理特点和应用。

    - 非金属材料的基本知识（工程塑料、橡胶陶瓷及复合材料）

重点：机械性能各项指标及其意义；常见晶格类型、合金的相结构；冷却曲线、过冷度、同素异构转变；铁碳合金状态图的分析、铁碳合金的成份、组织、性能间的关系；钢在加热和冷却时的组织转变；热处理工艺方法、特点和应用。热处理工艺方法、特点和应用。

难点：铁碳合金状态图的分析。

（三）铸造生产

1．铸造生产的基本概念和工艺特点。

合金的流动性及其对铸件质量的影响；合金的收缩性；铸件缩孔的形成及防止；铸件内应力、变形、裂纹的形成及防止；偏析对铸件质量的影响。

2．灰铸铁、孕育铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁的生产特点，合金铸铁简介。

3．钢铸件、铜铸件及铝铸件的生产特点及应用。

4．铸件的结构设计和工艺分析、合金铸造性能、铸造工艺对铸件结构设计的要求，常用合金铸件的结构特点。

5．金属型铸造、熔模铸造、压力铸造及离心铸造工艺特点和应用范围。

重点：浇注位置和分型面的选择，铸造工艺图。合金的铸件性能和影响因素。铸铁件生产的基本原理和工艺要求。铸件结构设计要求，常用合金铸件的结构特点。

难点：浇注位置和分型面的选择，铸造工艺图。

  - 锻压生产

1．金属塑性变形的实质，金属加工硬化与再结晶，金属的冷塑性变形对组织结构和性能的影响。金属的热塑性变形对组织结构和性能的影响。金属的可锻性及影响因素。

2．自由锻造基本工序，自由锻工艺规程的内容和要求。自由锻件结构设计。

3．模型锻造的特点，应用范围。

4．板料冲压的特点和应用。

5．轧制、挤压、拉拔的应用。

重点：冷、热塑性变形对金属的结构组织、性能的影响。金属的可锻性及影响因素。自由锻工艺规程内容和要求，自由锻件的结构设计。模锻的特点、应用、板料冲压的特点、应用。

难点：自由锻件的结构设计。

  - 焊接生产

1.焊接的实质和特点，焊接方法的分类。

2.手工电弧焊的焊接过程，电弧焊的冶金特点，焊接规范，电焊条的选用要求。焊缝和热影响区的组织变化及其对接头性能的影响，焊接应力与变形产生原因及减少和消除方法。

3.埋弧自动焊，气体保护焊，电渣焊，电阻焊，气焊，钎焊等焊接原理，工艺特点、应用范围。

4.常用金属焊接（碳钢、低合金钢、铸铁、有色金属）。

5.焊接零件的结构设计，掌握焊接材料，焊接方法，焊接规范，热影响区及应力变形，大小等对焊件结构设计的关系。

重点：电弧焊的焊接过程，焊接冶金过程特点，焊接规范。焊缝和热影响区的组织变化及其对接头性能影响。焊接应力与变形产生原因减少措施。常用金属的焊接，电焊条选用要求。焊接零件的结构设计。

难点：焊接零件的结构设计。

  - 金属切削加工

    - 金属切削加工在机械制造中的作用，金属切削加工时的运动、切削要素，刀具材料，车刀几何参数，刀具结构，金属切削过程的物理现象，切削用量的选用原则。

    - 金属切削机床，机床的基本传动方法，常见机床传动原理，工作特点。

    - 各种加工方法的工艺特点，加工内容和应用范围；车削加工、钻削和镗削加工，刨削、插削和拉削加工、铣削加工、磨削加工，光整加工。

    - 机械加工工艺过程基本知识、典型零件加工工艺过程分析。

    - 切削加工对零件结构工艺性的要求。

重点：金属切削原理的基础知识。刀具材料、刀具几何角度的作用。金属切削过程的物理现象，切削用量合理选用原则。各种加工内容、特点、应用范围。机械加工工艺过程分析。零件机械加工的结构工艺性。

难点：零件机械加工的结构工艺性。