重庆工学院考试试卷

2007 ～ 2008 学年第 二 学期

班级                     学号          姓名                 考试科目   材料性能学      A 卷  闭卷   共  4  页

···································· 密························封························线································

学生答题不得超过此线

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 总分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分数 |  |  |  |  |  |  |  |

一、名词解释（每题4分，共12分）

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

低温脆性

疲劳条带

韧性

二、填空题(每空1分，共30分)

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

1、按照两接触面运动方式的不同，可以将摩擦分为          和           ，按照摩擦表面的接触状态分为      摩擦、       摩擦、        摩擦、       摩擦、其中    摩擦通常严禁出现。

2、材料的韧性温度储备通常用     符号表示，取值在              温度范围，对于相同的材料而言，韧性温度储备越大，材料的工作温度就越     （高、低），材料就越          （安全，不安全）。对于承受冲击载荷作用的重要机件，韧性温度储备取           （上限，下限）。

3、材料的缺口越深、越尖锐，材料的缺口敏感性就越     （大、小），材料的缺口敏感度就越      （大、小），材料的对缺口就越          （敏感、不敏感）。

4、低碳钢的拉伸断口由           、             、           三个区域组成，该宏观断口通常被称为

状断口。

5、按照应力高低和断裂寿命对疲劳分类，则N>105,称为    周疲劳，又称为    疲劳；N为102～105，称为

重庆工学院考试试卷

2007～2008 学年第 二 学期

班级                     学号          姓名                 考试科目        材料性能学             A 卷  闭卷   共   4  页

···································· 密························封························线································

学生答题不得超过此线

周疲劳，又称为        疲劳。我们通常所称的疲劳指          疲劳。

6、温度升高使铁磁性的饱和磁化强度         ，使剩余磁感应强度        ，使矫顽力        。

7、根据材料被磁化后对磁场所产生的影响，可将材料分为          、             、           3类。

三、问答题（共20分）

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

1、衡量弹性的高低用什么指标，为什么提高材料的弹性极限能够改善弹性。（4分）

2、某种断裂的微观断口上观察到河流装花样，能否认定该断裂一定属于脆性断裂，为什么？如何根据河流状花样寻找裂纹的源头。（4分）

3、说明KI和KIC的异同。对比KIC和KC的区别，说明KI和KIC中的I的含义。（6分）

重庆工学院考试试卷

2007 ～ 2008 学年第 二 学期

班级                     学号          姓名                 考试科目       材料性能学            A卷  闭卷   共   4  页

···································· 密························封························线································

学生答题不得超过此线

4、简述影响金属导电性的因素。（6分）

四、分析题（共30分）

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

1、比较布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度测试原理及压痕特征。并在以上方法中选择适合测量下列材料硬度的方法和标尺：渗碳层的硬度分布，淬火钢，灰口铸铁，氮化层的硬度，高速钢刀具，退火的20钢。（12分）

2、什么是金属材料的塑性？对于下列材材料的塑性： (1)40CrNiMo调质钢试样，(2)20Cr渗碳淬火钢试样，(3)W18Cr4v钢淬火回火试样，(4)灰铸铁试样，分别选用哪种试险机（液压万能材料试验机、扭转试验机），采用何种试验方法测量。（10分）

重庆工学院考试试卷

2007 ～ 2008 学年第 二 学期

班级                     学号          姓名                 考试科目       材料性能学            A卷  闭卷   共   4  页

···································· 密························封························线································

学生答题不得超过此线

3、奥氏体不锈钢从1000℃急冷淬火是顺磁性的，但缓冷则表现出铁磁性，试解释之。（8分）

五、证明题（共8分）

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

一入射光以较小的入射角内i和折射角r穿过一透明玻璃板。证明透过后的光强系数为（1-R）2。设玻璃对光的衰减不变。