重庆工学院考试试卷

2008 ～ 2009 学年第 二 学期

班级  0693-                   学号          姓名                 考试科目   材料性能学      B 卷  闭卷   共  4  页

···································· 密························封························线································

学生答题不得超过此线

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 总分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分数 |  |  |  |  |  |  |  |

一、名词解释（每题3分，共12分）

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

断裂功

比强度

缺口效应

解理断裂

二、填空题(每空1分，共30分)

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

1.机件运行时的磨损过程分为三个阶段：              、            、             。磨损类型按照磨损机制分为             、             、             等。软齿面齿轮运转中容易出现           磨损，硬齿面齿轮容易出现              。

2.低碳钢拉伸的过程中，其屈服平台上往往存在      屈服点和     屈服点，通常把    屈服点作为屈服强度，因为其                      。铸铁在拉伸过程中测得的屈服强度用      表示。

3.随着温度的增加，金属的弹性模量        ；通常加载速率增加，金属的弹性模量        ，陶瓷的弹性模量        ，高分子材料的弹性模量随着负载时间的增加而         。

4.NDT是                ，FTP是                     ，FTE是                   ，写出其相互关系                       。

5.金属材料典型非理想弹性有            、             、              等。

6.超导材料的三个重要性能指标是                    、                   、                     。

7.极化的基本形式有                 、                   、                   。

重庆工学院考试试卷

2008 ～ 2009 学年第 二 学期

班级  0693-                   学号          姓名                 考试科目   材料性能学      B 卷  闭卷   共  4  页

···································· 密························封························线································

学生答题不得超过此线

三、问答题（共28分）

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

1.20钢扭转和拉伸，哪种没有颈缩，为什么。（4分）

2.比较KIC和KI区别。（4分）

3.比较20钢、铸铁的缺口强度和光滑试样强度的大小，哪种材料对缺口敏感。冲击试验中哪种需要开破口，为什么（6分）

4.二氧化钛广泛地应用于不透明搪瓷秞，其中的光散射颗粒是什么？颗粒的什么特性使这些秞获得高度不透明的品质？（6分）

重庆工学院考试试卷

2008 ～ 2009 学年第 二 学期

班级  0693-                   学号          姓名                 考试科目   材料性能学      B 卷  闭卷   共  4  页

···································· 密························封························线································

学生答题不得超过此线

5.图为哪种类型的疲劳图，横纵坐标分别表示什么；图中A、B、C分别为何种载荷，对应的疲劳强度如何表示。（8分）

四、分析题（共22分）

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

1.由某材料手册知两种钢材的力学主要力学性能如下表所示。写出下表中力学性能符号对应的含义，并根据表中所给数据，对比这两种材料的主要力学性能的差异。若二者做承重钢架，用哪一种更节省材料，为什么。（10分）

| 材料 | σb | σs | δ5 /% | φ /% | Ak /J | HBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 450 | 275 | 23 | 50 | 71 | 170 |
| 45 | 570 | 335 | 19 | 45 | 47 | 217 |
| ……… |

2.写出以下材料硬度测试所用的方法、标尺。（12分）

①调质后的40Cr主轴；②灰口铸铁；③淬火钢中马氏体和残余奥氏体的鉴别与分布；④38CrMoAl渗氮层的硬度分布；⑤高速钢钻头；⑥铝合金铸锭；

重庆工学院考试试卷

2008 ～ 2009 学年第 二 学期

班级  0693-                   学号          姓名                 考试科目   材料性能学      B 卷  闭卷   共  4  页

···································· 密························封························线································

学生答题不得超过此线

五、计算题（共8分）

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

某高碳薄钢板内有3mm长的裂纹，已知a0=3×10-10m，求构件安全使用的上限应力。（σm=2×105Mpa）（8分）