昆明理工大学2013年硕士研究生招生入学考试试题（A卷）

考试科目代码： 861  考试科目名称 ：机械工程材料

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、名词解释（每题4分，共20分） 1、固溶强化和弥散强化 2、回火脆性和回火稳定性 3、回复和再结晶 4、固溶体和金属间化合物 5、淬透性和淬硬性 二、填空题（每空1.0分，共40分） 1、普通碳素结构钢用Q+数字表示，“Q”为屈服点，数字表示 ；优质碳素结构钢牌号中的数字表示 ；碳素工具钢中的数字表示 。 2、淬火临界冷却速度是 。调质处理是 。 3、体心立方晶格的密排面间距为__________；每个晶胞的原子数为__________；致密度为__________。 4、根据钢的成分、退火工艺与目的不同，退火常分为完全退火、__________、__________、__________和__________等几种。 5、钢在奥氏体化后，冷却的方式通常有__________ 和__________ 两种。 6、Fe-Fe3C合金组织中，一次渗碳体是指从__________中析出的，二次渗碳体是指从__________中析出的，三次渗碳体是指从__________中析出的。 7、铁素体是 ；奥氏体是 ；珠光体是 等。 8、金属化合物根据其形成条件及结构特点分为__________、__________ 及__________ 三类。 9、常见珠光体类型组织有三种，即 ；常见贝氏体类型组织有两种，即 ；常见马氏体类型组织有两种，即 。 10、灰口铸铁和白口铸铁的组织相比较，灰口铸铁中不应有__________组织，而白口铸铁中没有__________ 组织。 11、合金钢按用途可分为三类，即__________、__________、__________。 12、马氏体的硬度主要决定于其__________，钢淬火时获得马氏体量的多少主要决定于其__________。 13、对普通灰铸铁工件进行低温退火的目的是为了__________，而进行高温退火的目的则是为了__________。 14、金属结晶时晶粒的大小主要决定于其形核率和晶核的长大速度，一般可通过增加__________法或__________来细化晶粒。 15、机械工程中使用的材料很多，可按用途分，也可按化学组成分。按化学组成分一般可以分为四大类：即：金属材料、 、 和 。 三、判断题（每题1.0分，共10分） 1、合金的基本相包括固溶体、金属化合物和这两者的机械混合物。 （ ） 2、物质从液体状态转变为固体状态的过程称为结晶。 （ ） 3、实际金属是由许多位向不同的小晶粒组成的。 （ ） 4、固溶体的晶体结构与组成它的溶剂元素的晶体结构相同。 （ ） 5、普通钢和优质钢是按其强度等级来区分的。 （ ） 6、40Cr钢的淬透性与淬硬性都比T10钢要高。 ( ) 7、工具钢淬火时，冷却速度越快，则所得组织中的残余奥氏体越多。 （ ） 8、三种金属晶格类型中，体心立方晶格中原子排列最为紧密。 ( ) 9、过冷度与冷却速度有关，冷却速度越大，则过冷度越小。 ( ) 10、金属发生多晶型转变时，不仅晶格要发生变化，组织与性能也要发生变化。 （ ） 四、简答题（每题10分，共50分） 1、金属晶粒大小对机械性能有什么影响？如何控制晶粒的大小？ 2、金属经冷塑性变形后，组织和性能发生什么变化？简要分析加工硬化对金属材料的强化作用。 3、钢淬火后为什么一定要回火？按回火温度高低，回火可分为哪几类？各种回火的主要温度区间、回火后的得到的组织、性能和用途各是什么？ 4、什么是奥氏体的起始晶粒度、实际晶粒度、本质晶粒度？简述奥氏体晶粒对钢在室温下组织和性能的影响。 5、请用直线将下列材料牌号与典型应用零件及相应的热处理工艺连接起来。 材料牌号 应用零件 热处理工艺 Cr12MoV 弹簧 调质+氮化 65Mn 机车曲轴 淬火+中温回火 38CrMoAl 冷冲模 淬火+低温回火 T12 钻头 球化退火+淬火+低温回火 W18Cr4V 锉刀 淬火+低温回火 五、综合分析题（每题15分，共30分） 1、车床主轴要求轴颈部位的硬度为56~58HRC，其余地方的硬度为20~24HRC，制订的加工工艺路线如下：锻造 → 正火 → 机加工 → 轴颈表面淬火 → 低温回火 → 磨削。请说明：（共15分） （1）该主轴应选用何种材料； （2）正火的目的及其大致工艺； （3）表面淬火的目的及大致处理工艺； （4）低温回火的目的及大致工艺； （5）轴颈部位的表面组织和其余地方的组织。 2、试画出Fe-Fe3C相图 (包晶部分可省略)，并完成下列各题：（15分） （1）标明各特征点的成分、温度，按相组成填充各相区； （2）写出包晶反应，共晶反应及共析反应的反应式，标出含碳量及温度； （3）分析含碳量为0.4%的钢的平衡结晶过程； （4）一种合金的显微组织为珠光体占 94% ，二次渗碳体占 6% ，这种合金属于那一类合金? 其含碳量为多少?