昆明理工大学2014年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码： 864            考试科目名称 ：材料科学基础

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

概念题（每个3分，共30分） 致密度 本征半导体 肖特基缺陷 共格应变 克根达尔效应 重构型相变 有序-无序相变 失稳分解 组织 晶胞 简答题（每题10分，共50分）。 1、何谓玻璃？从内部原子排列和性能上看，非晶态和晶态物质主要区别何在？ 2、比较孪生与滑移的相同点和不同点。 3、解释刃型位错的结构特点。 4、列举固态烧结初期各种可能的传质途径（包括物质来源、抵达部位、扩散途径），并分析哪几种不会引起坯体的收缩和气孔的消除。 5、试述结晶相变的热力学条件、动力学条件、能量及结构条件。 计算、画图分析题（每题10分，共20分）。 1、在立方晶胞中绘出(001)，(111)，(112)晶面及[101]，[112]晶向，并写出晶面族{112}所包含的晶面，晶向族<111>所包含的晶向。 2、已知500(C时，Al在Cu中的扩散系数为2.6(10-17 m2/s，而1000(C时则为1.6(10-12 m2/s； （1）试根据阿累尼乌斯公式求出D0和Q值（玻尔兹曼常数）； （2）求在750(C时的扩散系数D。 综合分析题（共50分） 1、已知fcc中有位错反应： ＋→，从能量关系判断上述反应能否进行，为什么？试判断反应试中各属何种位错？反应后生成的新位错能否在滑移面上运动？（15分）

昆明理工大学2014年硕士研究生招生入学考试试题

2、根据图所示Pb-Sn二元共晶相图分析和解答下列问题：（20分） （1）分析合金Ⅰ的平衡结晶过程和室温组织，并计算室温下相的相对量； （2）快冷条件下，合金Ⅰ的组织有何不同，并分析原因； （3）平衡条件下，如果希望得到共晶组织和10%的初生β的合金，求该合金的成分。 （4）画出合金Ⅰ在平衡条件下的室温组织示意图。 3、如何区分冷、热加工？从显微组织上如何区分动、静态回复和动、静态再结晶？并解释下列实际问题：用一冷拉钢丝绳吊装一大型工件入炉，并随工件一起加热到1000℃，加热完毕后，当吊出工件时，钢丝绳发生断裂，试分析钢丝绳断裂原因。（15分）