中国科学院长春应用化学研究所

2013年攻读博士学位研究生入学试题

高分子化学与物理

高分子化学部分（50分）

一、名词解释：（共10分，每题2分）

- 笼闭效应

- 自动加速效应

- 玻璃化温度

- 逐步加成聚合反应

- 结构预聚物

二．合成题（共15分）

1. 请以丁-苯乳液，单体丙烯腈、苯乙烯，乳化剂硬脂酸钠为原料，引发剂过硫酸钾,拟定合成接枝ABS树脂的方案，并写出有关的聚合反应方程式(8分)。

2. 以氯甲烷为溶剂、AlCl3为引发剂、水为共引发剂，写出异丁烯阳离子聚合有关的基元反应方程式（设终止方式为自发终止和中心离子与反离子中的阴离子成键终止）(7分)

三、简答题（共20分，每题5分）

1．自由基聚合反应转化率-时间曲线特征

2. 自由基聚合与线形缩聚反应的特征比较

3. 分析采用本体聚合方法进行自由基聚合时，聚合物在单体中的溶解性对自动加速效应的影响。

4. 工业上为制备高分子量的涤纶和尼龙66常采用什么措施？

四、计算题 （共5分）

甲基丙烯酸甲酯（M1）浓度=5mol/L，5-乙基-2-乙烯基吡啶浓度=1mol/L，竞聚率：r1=0.40，r2=0.69；a、计算聚合共聚物起始组成（以摩尔分数计），b、求共聚物组成与单体组成相同时两单体摩尔配比。

高分子物理部分（50分）

- 名词解释 （10分，每题2分）

- 应力松弛

- 挤出胀大现象

- 高分子液晶

- 平衡溶胀度

- 泊松比

- 填空题 （10分，每题1分）

1. 线性聚合物在溶液中通常为（          ）构象，在晶区通常为（         ）或（          ）构象。

2. 用膜渗透压法可测定（       ）相对分子质量，用光散射法可测定（      ）相对分子质量，用粘度法可测定（       ）相对分子质量。

3. 测量聚合物Tg 方法有（          ）、（           ）（答两种即可）。

4. 制备高分子合金的方法有（         ）、（          ）。

5. Keller由（          ）的实验事实证明了结晶聚合物有（        ）结构；Flory由（         ）的实验结果证明了非晶聚合物由（       ）结构组成。

6. 熔融指数的单位是 （        ）。

7. 在共轭二烯烃中，反式异构体的玻璃化温度比顺式 （       ）。

8. 在银纹体内，分子链的取向方向与外力（       ）。

9. 应力可以松弛到零的是（       ）聚合物。

10. 非晶态聚合物发生强迫高弹形变的温度范围是（            ）之间。

- 简答题（10分）

- 什么是Flory 温度（即θ温度）？（3分）

- 分别解释晶态和取向态。（4分）

- 谈谈影响高分子材料介电性能的主要因素。（3分）

- 简述题 （10分，每题5分）

- 试述高聚物耐热性涉及的物理参数，及提高耐热性的途径。

- 试用自由体积理论解释聚合物的玻璃化转变。

- 推导、计算题 （10分，每题5分）

- 推导麦克斯韦（Maxwell）模型的表达式。

- 均聚物A的熔点为212oC，其熔融热为8245J/mol重复单元，在结晶的AB无规共聚物中，单体B不能进入晶格，试计算含单体B 为10mol%的AB无规共聚物的熔点。