《材料科学基础》初试科目大纲

《材料科学与工程基础》，顾宜，化学工业出版社，2002年版

第二章

能带理论、费米能、费米面、费米-狄拉克分布、

点阵、晶系、晶胞、晶面晶向、晶体结构（bcc、fcc、hcp）

点缺陷、线缺陷，位错的类型、性质和作用

固溶体、中间相结构、类型、性能

扩散定律、扩散机制、上、下坡扩散

固-固相变、二元匀晶、共晶、包晶相图，用相律、杠杆定律分析相图、相图热力学

第三章

金属材料：

铁－碳相图分析、杠杆定律应用

铸铁的类型、牌号、性能特点

铝及合金、铜及合金的类型、性能特点

再结晶

高分子材料

自由基聚合反应及其特点

缩合聚合反应及其特点

高聚物分子间作用力

高聚物的结晶形态及其成形条件、测定方法

高聚物的结晶行为及其影响因素、结晶动力学

高分子的取向

高分子的热运动的特点

高聚物溶解过程的特点、溶剂的选择

高聚物的形变随温度的变化特点，如弹性、粘性流动。

无机非金属材料

无机材料的键合，离子晶体、共价晶体（原子晶体）、混合键合晶体，电负性差与晶体类型

无机材料的结构（简单结构、钙钛矿、尖晶石、硅酸盐结构、熔体和玻璃结构）和性能特点

陶器、炻器、瓷器的结构特点与力学性能和热性能

碳材料的结构特点与性能

第四章

金属、陶瓷、高分子的力学状态差异和原因

粘弹性、高弹性、滞弹性的机理

塑性变形的机理（滑移、孪生）

粘性流动的机理

材料的几种强度、塑性、韧性指标的作用意义

材料断裂的几种形式、机理

断裂韧性的概念、具体应用

材料硬度的表示方法，几种硬度的测试、适用范围

磨檫磨损和疲劳

材料的热性能、电性能（能带理论、超导性、介电性）、

磁性能（磁性与磁滞回线）

材料的光学性能和耐蚀性能