机电工程学院研究生入学考试

《材料科学基础》考试大纲

适用专业：材料加工工程专业

一、课程的性质和任务

《材料科学基础》是材料学最重要的专业基础课之一，着重研究材料的成分、加工方法与材料的组织、性能之间的关系及其变化规律。是发挥材料潜力、用好现有材料和研究开发新材料的理论基础，也是学习其它材料学科专业课的先行课程，对生产、使用和开发材料具有指导意义。要求学生系统地掌握材料科学的基本概念、基础理论及其应用。系统地理解材料的成分、组织结构与性能内在联系及在各种条件下的变化规律，具备综合运用所学知识分析和解决问题的能力。

二、课程考核内容

试题内容涵盖材料科学基础课程主要内容，试题重点考查的内容如下：

(一)、材料的结构

1．结合键

2．晶体学基础与常见晶体结构

3．固溶体与中间相结构

4．典型离子晶体结构

5．典型共价晶体结构

（二）、晶体缺陷

1．点缺陷

2．位错的结构与位错的运动

3．位错的能量及交互作用

4．位错的增殖、塞积与交割

5．实际晶体中的位错

6．表面、晶界与相界的结构

7．界面能与显微组织形貌

（三）、相平衡与相图

1．组元、相与相平衡、自由度与相律的概念

2．杠杆定律

3．二元相图综合分析

4．三元相图的成分表示与三元系平衡相的定量法则

# 5．三元相图的投影图、水平截面图和垂直截面图分析

6．三元共晶、包晶、包共晶相图中三相平衡与四相平衡转变类型的判别

（四）、材料的凝固

1．材料凝固时晶核的形成

2．材料凝固时晶体的生长

3．固溶体合金的凝固

4. 共晶合金的凝固

5．铸锭组织的形成与控制

（五）、固体中的扩散

1. 扩散定律及其应用

2. 扩散的微观机理

3. 影响扩散的因素

4. 扩散的热力学理论

5. 反应扩散

# （六）、材料的变形与再结晶

1. 材料的弹性变形

2.滑移和孪晶变形

3. 单晶体及多晶体的塑性变形

4. 多晶体的塑性变形

5. 金属的变形与强化

6. 冷变形金属的组织与性能

7．冷变形金属的回复与再结晶

# （七）、固态相变

1．固态相变的概念及分类

2．固态相变的主要类型及特点

# 三、主要参考书

材料科学基础（第2版）．石德珂．机械工业出版社, 2003

四、考核形式及题型

本课程采用试卷以闭卷形式进行考核；基本题型可能包括：选择题、填空题、判断、名词解释、简答题、画图题、计算题、综合分析题。