华中科技大学博士研究生入学考试《金属材料冶金学》考试大纲

- 考试性质及对象

本课程考试是为材料加工工程专业招收博士生而设置，其评价标准是高等学校硕士毕业生能达到的及格或及格以上水平，考试对象是参加当年博士研究生入学考试的具有硕士学位或具有同等学力的在职人员。

- 考试的学科范围

应考范围：液态金属的结构与性质、金属熔炼原理与精炼、金属结晶过程与组织控制、合金化、固态相变过程及控制、焊接过程的冶金现象和相关理论。

三、评价目标

考查考生了解和初步掌握运用近代物理冶金学和金属熔炼的基本原理描述金属材料的熔炼、合金化、液态金属精炼、结晶、变质、相变过程的组织控制和性能强化等问题。

1 答卷方式：闭卷，笔试；

2 答题时间：180分钟；

3 题    型：简答题、计算题和论述题。

四、考查要点

- 液态金属的结构与性质

- 金属熔炼原理与精炼

  - 铸铁熔炼的基本要求，冲天炉熔炼的冶金过程，铁水的炉外脱硫。

  - 铸钢的电弧炉熔炼，钢水的炉外精炼。

  - 感应电炉加热及熔化原理，铸钢与铸钢的感应电炉熔炼。

  - 铸造铝合金、镁合金的熔炼及其精炼。

- 金属结晶过程与组织控制

  - 铸铁的结晶与组织的形成，灰铸铁基本成分对组织与性能的影响，铸铁的孕育处理，球墨铸铁的石墨球化处理及石墨球化机理，球铁的组织与性能，稀土及微量元素对铸铁组织与性能的影响。

  - 铸造碳钢的结晶过程，铸造碳钢的结晶组织对性能的影响，铸造碳钢化学成分对钢性能的影响。

  - 铝合金（Al-Si、Al-Cu、Al-Mg、Al-Zn）的成分、组织、性能及应用；铝合金的变质处理、热处理。

  - 铸造铜合金的组织、性能及其应用。

  - 铸造镁合金的组织、性能及其应用。

- 合金化

    - 铸铁的合金化，合金元素对铸铁组织性能的影响，特种铸铁（减摩铸铁、抗磨铸铁、耐热铸铁、耐蚀铸铁）的成分、组织、性能及其应用。

    - 合金元素在钢中的作用，我国常用的铸造低合金钢及提高低合金强韧性的途径，铸造不锈钢组织与性能，铸造高锰钢组织与性能及其加工硬化机理。

    - 铸造铝硅合金的合金化及强韧化。

- 固态相变过程及控制

  - 金属材料热处理原理，淬火、正火、回火等的工艺特点。

  - 热处理对碳钢的组织和性能影响，铸造低合金钢的热处理。

  - 铸造铝合金的热处理工艺与强化原理。

6. 焊接过程冶金学

1) 焊接的物理本质、焊接接头的形成、焊接温度场的基本概念。

2) 焊接化学冶金。

3) 焊接材料。

4) 焊接熔池凝固和焊缝固态相变。

5) 焊接热影响区的组织和性能。

6) 焊接裂纹。