桂林电子科技大学2013年研究生统一入学考试试题

（A卷）

科目代码：909    科目名称：材料科学基础（B）

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试题上无效）。

一、名词解释（任选6题作答，每题5分，共30分） 1、晶面间距；2、肖特基缺陷；3、刃型位错；4、非均匀形核；5、柯肯达尔效应； 6、莱氏体；7、桥氧；8、烧结 二、简答题（任选4题作答，每题10分，共40分） 1、证明理想密排六方结构晶体的轴比c/a为1.633。 2、什么是细晶强化？简述细晶强化的机理。 3、什么是置换固溶体？影响置换固溶体溶解度的因素有哪些？形成无限固溶体的必要条件是什么？ 4、简述F-R（弗兰克-瑞德）位错增殖机制，并予以图示。 5、NaCl溶入CaCl2中形成空位型固溶体，请写出其缺陷反应式。 6、试描述固相烧结过程中三个阶段的特点？ 三、分析题（任选2题作答，每题15分，共30分） 1、在同一晶胞中画出立方晶系中的晶面以及晶向。 2、分析位错反应能否发生？（要求写出判断依据）。 3、根据Al2O3-SiO2系统相图（下图）说明，为了保持较高的耐火度，在生产硅砖时应注意什么？ 4、在Al2O3陶瓷烧结中，通常加入TiO2可有效地降低烧结温度，并促进烧结。请说明原因？（提示：从形成缺陷的角度考虑） 四、计算题（任选1题作答，20分） 1、某晶体生长机制为二维形核模型时，如果在固液界面形成的晶核为圆柱形（如下图所示），每个晶核的高度h=0.35 nm，求临界晶核的直径d。已知该晶体的熔点Tm＝1231 K，熔化热为 750 000 KJ/m3，单位面积表面能为5.5×10-2 J/m2，凝固时过冷度ΔT＝0.01Tm。（要求写出详细的计算过程）。 2、 CaO加到ZrO2中，在1600℃该固溶体为立方萤石结构。经 XRD测定，当溶入0.15molCaO时, 晶胞参数a=0.513nm, 实验测定的密度值D＝5.477g/cm3。请通过计算说明是形成了置换固溶体还是间隙固溶体？（已知Zr、Ca和O的原子量分别为91.22、40.08和16） 五、综合题（任选1题作答，30分） 1、根据下图所示的Ag-Cu二元合金相图。 （1）写出图中的液相线、固相线、α相的固溶度曲线、β相的固溶度曲线、三相恒温转变线；（10分） （2）Ag在Cu中的最大固溶度为多少？Cu在Ag中的最大固溶度为多少？（4分） （3）求w(Cu)=60%的Ag-Cu合金在M点对应温度下液相和β相的相对含量；（6分） （4）英磅的银币中含有92.5wt.%的Ag和7.5wt.%的Cu，试根据Ag-Cu相图，说明选择这一成分，而不是纯Ag制造银币的原因。（10分） 2、下图是具有一个低共熔点的三元系统相图。据图回答下列问题： （1）可将其划分为几个副三角形？5分 （2）标出图中各边界及相区界线上温度下降方向。10分 （3）判断无变量点的性质，并写出相平衡关系式。5分 （4）写出配料点M的析晶路径。10分