空军工程大学2015年博士研究生入学试题

考试科目：混凝土学与机场规划设计原理（A卷）  科目代码  3004

说明：答题时必须答在配发的空白答题纸上，答题可不抄题，但必须写清题号，写在试题上不给分；考生不得在试题及试卷上做任何其它标记，否则试卷作废，试题必须同试卷一起交回。

第一部分  混凝土学部分

一、简答题（共3题，每题5分）

1、	简述影响混凝土强度的主要因素。施工过程中如何保证设计强度？

2、简述影响混凝土徐变的因素有哪些？

3、简述混凝土外加剂的类型与作用，减水剂的作用机理及主要技术经济效果。

二、论述题：（共3题，每题7分）

1、试述水泥混凝土结构中除骨料和水化水泥浆之外存在的第三相是什么?论述其其形成原因、结构特征及其对混凝土性能的影响。

2、试述Powers关于非含气饱和水泥浆体受冻膨胀的假说以及对这一假说的修正。为何加气能有效地减少因冰冻产生的膨胀？

3、试述高性能混凝土发展趋势及在军事工程中的应用前景。

三、分析题（共2题，每题7分）

1、新疆某地气候干燥，昼夜温差大，冬季寒冷且漫长。在当地进行机场水泥混凝土施工中，发现施工完成后的道面混凝土会出现发生裂纹、裂缝、碎裂甚至断板等现象，严重影响道面施工的质量和使用要求。试分析裂缝产生的主要原因并提出防治对策。

2、某机场修建的混凝土道面，数年道面出现了以下现象：混凝土表面有网状裂纹，一般呈较规则的同心圆状，裂缝中有灰黑色填充物，隐晶质，较坚硬，直径lmm左右；混凝土道面起皮，砂浆层剥落，可见少量白色粉末和黄褐色斑点，粗集料被白色粉末所包裹。试分析其原因，可能发生哪种腐蚀现象，针对此类工程提出防治措施。

第二部分  机场规划设计原理部分

# （一）简答题（共29分）

## 机场为什么要分级?试述民用机场分级方法。（5分）

## 什么叫航空业务量预测的类比法？类比法对类比机场的选取有哪些要求？（5分）

## 计算供运输机使用的跑道长度时，飞机最大计算起飞质量是怎么确定的？（4分）

## 站坪平面尺寸的影响因素有哪些？（5分）

## 民用机场飞行区中，滑行道分哪几类?各起什么作用?（5分）

## 什么是仪表进近程序?它们的基本组成通常包括哪些航段?按起始进近航段的结构形式，仪表进近程序可分为哪几类?（5分）

# （二）论述题（共15分）

## 专家判断法有哪三种？试述各有什么优缺点？（7分）

## 试述民用机场位置选择时如何满足环保上的要求？（8分）

# （三）计算题（共6分）

已知：某军用三级机场跑道长度3000m、宽50m，跑道方向90°-270°，纵坡为0，以跑道中线中点为原点建立机场坐标系，垂直跑道中线向北为X方向、沿跑道中线向东为Y方向。现有4个障碍物，主要障碍物机场坐标和障碍物高度如下表所示。

请根据军用三级机场端净空剖面图和侧净空剖面图，判断4个障碍物在机场净空区中的位置，并计算其许可高度及超高情况（“＋”值表示超高，“－”值表示不超高），完成下表并写出判断和计算过程。

| 编号 | X （m） | Y （m） | 障碍物高度 hz（m） | 在机场净空区中的位置 | 许可高度 Hz（m） | 超高情况 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 750 | 10000 | 158 |  |  |  |
| 2 | 2500 | －4500 | 55 |  |  |  |
| 3 | 8800 | 1200 | 205 |  |  |  |
| 4 | －1900 | 14000 | 240 |  |  |  |

三级机场端净空剖面图（单位：m）

三级机场侧净空剖面图（单位：m）