青岛大学课程考试试卷

2005—2006 学年 春季学期     考试时间：2006.7

课程名称  染整工艺原理          A卷∨□  B卷□

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 成绩 | 复核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阅卷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |
|  | 董朝红 |

- 名词解释：（1-4题每题2分，5-8题每题3分，共 20分）

1、浊点

2、有效氯

3、盐缩

4、定向摩擦效应

5、“干燥定形”形变

6、织缩

7、限氧指数

8、快速树脂整理

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |
|  | 朱平 |

二、简答题（每题5分，共 30分）

1、棉织物退浆有几种方法？简述碱退浆的基本原理。

2、如何确定和计算涤纶碱减量处理时的减量率？

3、蚕丝织物进行盐缩加工的基本原理是什么？

4、试从有机硅的分子结构特点，分析有机硅柔软剂具有优良柔软性能的原因。

5、树脂整理为什么能够起到“防缩”的作用？

桑

6、生态纺织品监控的主要内容有哪些？

| 得分 | 阅卷人 |
| --- | --- |
|  | 董朝红 |

三、阐述题：（每题10分，共50分）

1、由过缩和永久定形现象阐述羊毛定形机理

2、为什么柠檬酸整理织物会有变黄现象？（需写出反应式）如何降低变黄现象？

（写出你所知道的一种方法）

3、叙述纤维素纤维的燃烧及阻燃机理。

4、为什么亲水型含氟嵌段共聚物既有较好的防污性能又有较好的易去污性能？

5、写出你所知道的实现涂层织物防水、透湿功能的几种方法，试以其中一种方法为例说明其防水透湿的原理。

# Text boxes

学号                   姓名                 专业班级

学号                   姓名                 专业班级

学号                   姓名                 专业班级