### 聚驱油井压裂树脂砂固砂规律试验

刘莉娇  大庆技师学院

摘要：通过开展聚驱油井压裂树脂砂固砂规律试验研究，准确指导压裂后活动管柱的时间，保证树脂砂的胶结质量。现场试验见到了较好的防砂效果，为提高聚驱油井压裂效果，延长压裂有效期，提供了一项有效的技术手段。

关键词：树脂砂 胶结规律 聚驱油井 防砂

1 前言

近年来，树脂砂固砂工艺在聚驱油井压裂施工中起到了有效的防砂作用，特别是采油六厂开展支撑剂用量优化研究以来，为防止压裂井出砂、保证压裂增油效果、有效延长压裂井有效期起到了关键作用。

树脂砂固砂工艺的机理主要取决于表面的树脂层，而树脂层的固结性能跟环境温度和固化时间有关，为进一步掌握树脂砂固砂工艺的固结性能与环境温度、固化时间的关系，开展了采油井压裂树脂砂固砂规律试验研究，以准确指导压裂后活动管柱的时间及下泵投产时间，保证树脂砂的胶结质量，提高油井时率，提高压裂增油效果，延长压裂有效期。

2 树脂砂固砂效果规律

2.1 压裂层缝温变化规律

在压裂施工过程中，压裂液和地层之间存在不稳定热交换，沿裂缝长度方向上,由于压裂液的滤失量逐渐变小，地层向裂缝传热的阻力也随之变小，所以裂缝内的液体温度沿缝长方向不断升高；由于现场施工树脂砂固砂半径一般为12m，压裂停泵后固砂半径内温度由原始地层温度（45℃左右）下降到25～33℃。

压裂施工结束后，为了保证裂缝口闭合需要扩散4h，使树脂砂初步胶结，避免活动管柱时压裂砂返吐。压裂扩散4h内，裂缝口温度从25℃恢复到36℃。缝口温度恢复到40℃以上至少需要10h。

2.2 树脂砂胶结规律

树脂砂在35℃时，初胶结速度相对较快，压裂扩散4h后，胶结强度达到0.29MPa，但最终胶结强度相对较低，仅为1.05MPa；树脂砂在42℃条件下，压裂扩散4h后，胶结强度达到0.22MPa，最终胶结强度为1.33MPa；树脂砂在55℃条件下成胶速度相对较慢，压力扩散6h后，胶结强度达到0.30 MPa，但最终胶结强度最高，可达到2.61MPa。随着树脂砂的胶结时间的增长，胶结强度是逐渐增大的，但不同温度下，温度越低树脂砂的胶结速度越快，但最终胶结强度相对较小，温度越高，胶结速度越慢，但最终胶结强度相对较大。

3 树脂砂固砂现场试验

3.1 树脂砂固砂工艺调整

对于大砂量井，根据采出液含聚浓度和产液量，适当增加尾追的树脂砂量，同时降低树脂砂砂比（40%降低30%）扩大固砂半径。

⑴采出液含聚浓度在200mg/l以下，预产在50m3以上的井，尾追树脂砂1.43m3，固砂半径11m，树脂砂砂比40%。

⑵采出液含聚浓度在200～600 mg/l的油井，尾追树脂砂1.43m3，固砂半径12m，树脂砂砂比30%。

⑶采出液含聚浓度在600 mg/l以上的油井，若预产在120m3以下，尾追树脂砂1.59m3，固砂半径13m，树脂砂砂比40%；若预产在120m3以上，尾追树脂砂2.15m3，固砂半径15m，树脂砂砂比30%。

3.2 树脂砂固砂时间判定

根据裂缝闭合压力与地层压力的差值，同时结合树脂砂的初胶结时间，确定压裂井压力扩散时间，保证裂缝充分闭合，避免返排时压裂砂被压裂液携带出裂缝。

现场以9-SP1932井为例，进行了停泵后压降曲线的监测。该井渗透率在0.028～0.166um2之间，地层压力12.59MPa，停泵压力14.8MPa，压力扩散5小时后趋于平缓。

3.3 树脂砂固砂工序调整

⑴压裂施工完成后，根据压裂层条件和停泵压力与地层压力差确定扩散时间，并进行压力扩散。

⑵压力扩散后，放喷返排，但是要求控制返排速度，避免起管柱时的抽吸力与生产压差引起树脂砂返吐。

⑶起出压裂管柱后，按照下泵工艺设计方案直接下泵，并完井胶结72h后，通知采油队开井生产。

3.4 现场试验

通过理论研究及固砂工艺的完善，现场试验聚驱油井47口，压裂扩散前后平均单井砂柱差1.1m，见到了较好的防砂效果。同时，为了验证防砂效果，选取3-P3128、5-P363井化验了压裂投产15d后采出液的含砂量，均小于1%。

4 结语

实验研究表明，随着树脂砂的胶结时间的增长，胶结强度是逐渐增大的，但不同温度下，温度越低树脂砂的胶结速度越快，但最终胶结强度相对较小，温度越高，胶结速度越慢，但最终胶结强度相对较大；确定压裂后至少扩散时间为6h，有效减少了压裂井趟井时间；改进了树脂砂固砂工艺和工序，有效的指导了压后活动管柱的准确时间，避免了因活动管柱过早造成压裂砂返吐使裂缝口闭合问题。

参考文献：

[1] 米国发, 浮红霞, 刘彦磊. 酚醛树脂砂性能及其影响因素的研究[J]. 航天制造技术 , 2008,(01)

[2] 焦国盈，王嘉淮，潘竟军等. 树脂砂控制支撑剂回流影响因素研究. 钻采工艺. 200711. 66-69.

[3] 傅海荣，班辉，付海江. 三元复合驱耐碱低温自固化树脂砂的研究与应用.石油地质与工程.200707(4). 79-81.

[4] 苏博鹏. 尾追树脂砂防砂技术在大庆油田聚驱井上的应用[J]. 内蒙古石油化工 , 2010,(09)

[5] 杨小平, 孙丽英, 宋杰, 李明秋. 尾追树脂砂防砂压裂工艺技术研究[J]. 油气田地面工程 , 2008,(03)

【作者简介】刘莉娇，大庆技师学院教师，邮编163254，电话：18746618493   0459-5871181。