化学清防蜡原理及适应性分析

殷雷   大庆油田采油二厂工程技术大队

摘要：本文主要介绍化学清蜡剂在实际生产中的应用，着重从应用化学清蜡剂进行降回压与洗井两方面入手，通过大量的试验数据对比，找到适用于我厂各种生产情况下各类井的降回压方法与洗井方法。

关键词：化学清蜡剂；高回压；洗井

1、前  言

目前单管流程井在正常生产时面临较多生产难题。一是单管流程井平均回油压力偏高，热洗车处理后单井回压反弹周期短；二是单管流程井无法流程洗井，热洗车处理相对滞后。另外，部分常规流程井存在管线长度较长压力和温度损失较大、小排量井洗井效果不好等生产难题。

统计表明不具备热洗流程井共计622口，其中开井554口，占机采井开井比例8.27%；日产油量占机采井日产油量比例11.39%。无热洗流程井与有热洗流程井对比，平均单井回压高0.27MPa；上电流高8A；下电流高6A；沉没度高64.25m；平均交变载荷高2.3KN。由此可见无热洗流程井急需治理。为缓解热洗车供不应求的问题，尝试应用化学清蜡剂对我厂的降回压与洗井工作进行补充，解决生产难题。

2、化学清防蜡原理及性能

HY-213乳液清防蜡剂由有机溶剂、乳化剂、表面活性剂、渗透剂及蜡晶改进剂等组成，其清防蜡作用机理如下：一是表面活性剂提高了该清防蜡剂在原油中的分散性、渗透性、溶解作用等性能，清蜡作用强，溶蜡速度快；二是蜡晶改进剂使蜡晶表面变成极性的，使蜡晶不易长大、聚集和沉积，起防蜡作用。以上两种作用同时存在，改善了原油的流动性，降低了原油的粘度。

2.1技术指标

表1 HY-213乳液清防蜡剂主要技术指标

| 类别 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色乳状液 |
| 密度 | 0.9-0.95g/cm3 |
| 闪点(闭口) | ≥30℃ |
| 清蜡速度 | ≥0.016g/min |
| 防蜡率 | ≥30% |
| 有机氯含量 | 无 |
| CS2 | 无 |

2.2不同清蜡剂浓度下清蜡率试验

选取有代表性的油样进行清蜡效果试验，试验表明药剂浓度在10%以上，清蜡率即可达到90%以上。

清蜡剂浓度与清蜡率关系数据表

| 试验井样品 | 清蜡剂浓度 (%) | 初蜡量 （g） | 终蜡量 （g） | 清蜡率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A12 | 20 | 0.634 | 0.013 | 98 |
|  | 10 | 0.614 | 0.035 | 94.3 |
|  | 5 | 0.610 | 0.110 | 81.9 |
|  | 1 | 0.593 | 0.215 | 63.7 |
|  | 0.5 | 0.655 | 0.411 | 37.3 |

2.3不同沉没度条件下，加药量与药剂浓度的关系

按照室内试验结论，采出液中药剂浓度达到10%以上，清蜡效果较好。考虑加药后生产过程中，药剂浓度的下降，为确保加药清蜡效果，初期药剂浓度确定为20%。为达到该药剂浓度，计算、绘制出沉没度与加药量的关系曲线图，沉没度越高，所需加药量越大。

不同加药量对应初始药剂浓度与沉没度关系曲线图

2.4开展了井下药剂浓度变化规律研究

根据清蜡剂物质平衡方程, 可建立井下清蜡剂的药剂消耗模型，通过计算，得出在不同产量情况下，井下药剂浓度随时间的衰减关系。不同采液量药剂浓度半衰期不同，随着采出液增加，药剂浓度变化速率增大，浓度衰减速度加快。

不同采液量药剂浓度半衰期数据

| 序号 | 采液量 | 半衰期 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 50 m3/日 | 166 min |
| Q2 | 60 m3/日 | 139 min |
| Q3 | 80 m3/日 | 104min |
| Q4 | 100 m3/日 | 83min |

不同采液量药剂浓度变化曲线

3、应用化学清蜡剂效果

2013年，共实施化学药剂清蜡措施481井次。其中管线降回压实施131井次，井下清蜡实施350井次。

3.1管线加药降回压效果

化学药剂管线清蜡，采用加药后冲洗管线和不冲洗管线两类方式实施，共实施管线加药131井次，有效率100%。

统计表明：加药不冲洗方式，平均单井回压下降0.87Mpa，平均回压降幅42.1%，平均有效期延长8.9天；加药后冲洗方式，平均单井回压下降1.35Mpa，平均回压降幅62.69%，平均有效期延长13.5天。加药后冲洗方式，初期效果明显，后期效果平稳，压力回升平缓。

不同方式效果对比表

| 措施项目 | 统计井次 | 回压下降值（MPa） | 回压下降幅度（%） | 前有效期（天） | 后有效期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不冲洗 | 32 | 0.87 | 42.1 | 8.2 | 17.1 |
| 冲洗 | 59 | 1.35 | 62.69 | 7.8 | 21.3 |

加药后不冲洗管线井回压变化趋势

加药后冲洗管线井回压变化趋势

3.2井下加药清蜡效果

对单管流程井实施井下药剂清蜡350口井，263口有效，有效率为75.23%。

井下清蜡现场试验效果统计表

| 类别 | 液量（t） | 回压（MPa） | 上电流（A） | 下电流（A） | 上载荷（KN） | 下载荷（KN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加药前 | 60.39 | 0.78 | 62.21 | 60.17 | 62.11 | 18.65 |
| 加药后 | 62.73 | 0.56 | 60.78 | 59.45 | 58.75 | 19.33 |
| 差值 | 2.34 | -0.22 | -1.43 | -0.72 | -3.36 | 0.68 |

3.2.1驱动方式的影响

水驱井的有效率为79.83%，平均载荷下降5.19KN；聚驱井的有效率为69.47%，平均载荷下降9.2KN。可见水驱效果更好。

不同驱动方式效果统计表

| 驱动方式 | 试验井数 | 有效率(%) | 载荷下降值（KN） | 电流下降值（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水驱 | 119 | 79.83 | 5.19 | 6.53 |
| 聚驱 | 95 | 69.47 | 9.2 | 2.84 |

3.2.2关井时间的影响

对于不同关井时间进行效果对比，随着关井时间的延长，有效率逐渐升高。统计表明关井时间达到4小时即可起到效果，但是8小时到10小时效果更好。所以建议在条件允许的情况下关井时间为8-10小时。

不同关井时间效果统计表

| 关井时间（h） | 试验井数 | 有效率(%) | 上载荷下降值（KN） | 上电流下降值（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 85 | 67.06 | 9.46 | 1.39 |
| 6 | 37 | 75.68 | 6.01 | 5.18 |
| 8 | 12 | 83.33 | 3.31 | 3.9 |
| 10 | 8 | 100 | 3.69 | 3.13 |

3.2.3是否冲洗的影响

对于是否冲洗进行效果对比，冲洗的井有效率为83.93%，高于不冲洗的65.69%。可见，加药后进行冲洗替蜡效果更好，建议在每次开井生产4小时后进行替喷。

是否冲洗效果统计表

| 是否冲洗 | 实验井数 | 有效率(%) | 上载荷下降值（KN） | 上电流下降值（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 是 | 112 | 83.93 | 9.28 | 7.15 |
| 否 | 102 | 65.69 | 5.09 | 1.98 |

B48加药后关井10小时，开井后采取洗井措施，洗井后载荷电流等指标发生明显变化，效果明显。

B48井效果对比表

| 井号 | 类别 | 沉没度（m） | 上电流（A） | 下电流（A） | 上载荷（KN） | 下载荷（KN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B48 | 加药前 | 238.66 | 21 | 23 | 53.15 | 15.07 |
|  | 加药后 | 367.2 | 14 | 17 | 37.19 | 16.61 |
|  | 差值 | 128.54 | -7 | -6 | -15.96 | 1.54 |

B48加药前功图                         B48加药后功图

4、结论及认识

化学清蜡剂作为清蜡防蜡的一种方式,在作用机理上可代替常规热洗中的提温溶蜡过程，起到清蜡作用。

4.1水驱井的洗井效果好于聚驱井，产量高的井的洗井效果好于产量低的井，含水高的井的洗井效果好于含水低的洗井效果。

4.2重复加药方式优于单纯加药方式，降回压效果较好且持续时间长。

4.3关井时间越长洗井效果越显著，如果条件允许，关井12小时为宜。关井作用后进行替喷的方法对于洗井效果更加显著。

4.4化学清蜡剂有一定的效果，但效果的好坏取决于加药的时机及采取的方式和方法。

参考文献

[1] 刘静，朱丽萍，等.抽油机井热洗清蜡的探索与研究[M].今日文苑，2010.10

殷雷:高级工程师，1997年毕业于齐齐哈尔大学化工设备与机械制造专业，现任采油二厂工程技术大队管理室主任。（0459）5295195、yinlei1@petrochina.com.cn

# Text boxes

浓度(%)

时间(h)