广东工业大学

全日制研究生招生考试专业课考试大纲

招生类别：√□博士生 □学术型硕士生  □专业学位硕士生

考试科目名称: (3023)固态相变

基本内容: （300字以内） 《固态相变》主要容分为金属固态相变基础、钢中奥氏体的形成、珠光体转变、马氏体相变、贝氏体相变、钢中的回火转变和合金的脱溶沉淀与时效等，本课程重点考查考生对扩散型和非扩散型两大类固态相变的掌握程度，对扩散型相变要求熟练掌握相变的形核与长大的基本规律、熟悉脱溶过程中过渡相的析出规律，了解调幅分解、胞状脱溶、有序转变的基本过程，熟练掌握等温转变图(TTT图或C曲线)、连续冷却图(CCT图)的特点和使用。对非扩散型相变要求掌握马氏体转变的贝茵模型和k-s模型以及惯析面的概念，掌握马氏体的形成条件与转变特点，马氏体的形态与性能之间的关系。

题型要求及分数比例：（博士生满分100分，学术型、专业学位硕士生满分150分） 1.概念题（约20分） 2.简答题（约30分） 3.论述题（约50分）

参考书目（包括作者、书目、出版社、出版时间）： 刘宗昌，袁泽喜，刘永长编著，《固态相变》机械工业出版社，2010.9

学院盖章              主管院长审核签名：                日期：2015/7/8