华东交通大学

2020年硕士研究生初试专业课考试大纲

考试科目名称: 材料科学基础

基本内容: 一、 金属的晶体结构： 1、金属晶体学基础 空间点阵、晶胞、晶格常数、晶向指数、晶面指数、典型金属的晶体结构、晶胞中原子数、点阵常数与原子半径、配位数、致密度 2、金属晶体缺陷 单晶体、多晶体；点缺陷类型、平衡浓度；位错类型、密度；晶界、亚晶界、相界、表面、界面能 二、金属的结晶 1、结晶的基本概念 结晶与凝固的关系；过冷度、自由能、结构起伏；冷却曲线和自由能变化曲线 2、晶核形成规律 均匀形核、非均匀形核；形核功、形核率；影响形核率的因素 3、晶核长大规律 固液界面的微光结构；晶核长大机制；晶核长大特征和控制晶粒大小的主要方法 4、金属铸锭组织 表面细晶区、柱状晶区和等轴状晶区形成特点、性能特点和 控制方法；常见缺陷及形成原因 三、二元合金相图 1、合金相结构 合金系、组元、相、相结构；固溶体的类型及主要特点；金属化合物的形成条件与性能特征 2、二元合金相图建立 溶质分配和成分过冷理论；二元相图杠杆定律 3、二元相图 二元匀晶、共晶和包晶相图特征；二元相图平衡结晶分析；成分偏析 四、铁碳合金相图 1、组元性质 F, A, P, Le, Le’，Fe3C，铁的同素异构转变 2、平衡结晶过程 相图各点、线、区的物理意义；基本反应；工业纯铁、钢和铸铁的平衡结晶过程；组织组成物在相图中的标示；杠杆定律的应用（相和组织组成物的计算） 3、碳钢 编号原则及分类；杂质元素 五、金属塑性变形 1、变形阶段 应力-应变曲线；塑性变形、锻炼 2、单晶体塑性变形 塑性变形方式；滑移系；塑性变形的实质 3、多晶体和合金的塑性变形过程 4、塑性变形对组织性能的影响 纤维组织；加工硬化；变形织构、内应力 六、回复与再结晶 1、冷塑性变形金属加热时的转变 显微组织变化：回复、再结晶、晶粒长大；性能变化：强度、硬度等 2、再结晶 再结晶温度；形核与长大过程；影响再结晶的因素；再结晶晶粒大小控制 3、热塑性变形 冷、热塑性变形的区别；动态回复与再结晶；热塑性变形对组织和性能的影响 参考书目： 《材料科学基础》 张代东 吴润主编 北京大学出版社 2011年出版