杭 州 师 范 大 学 2020 年招收攻读硕士研究生考试题 考试科目代码： 726 考试科目名称： 高分子物理

说明：考生答题时一律写在答题纸上，否则漏批责任自负。

单项选择题（15*2=30分） 关于GPC测量中，以下说法错误的是： GPC测量基于体积排斥效应； 在淋洗过程中，流体力学半径小的高分子因较强的活动能力而更早流出色谱柱； GPC测量是一种相对测量，需要标准样对其进行校正； D．色谱柱的检测上限和下限可通过实验方法进行测量； 采用以下模型描述同一高分子链，其均方末端距数值最小的是： A. 锯齿链；B. 自由链接链； C. 自由旋转链；D. 伸直链； 下列现象中，是高分子流体典型流变行为的包括： A. 爬杆效应； B. 挤出胀大； C. 无管虹吸；D. 以上全部； 关于高分子晶体熔融，以下说法错误的是： A. 高分子熔融对应吸热过程； B. 与小分子类似，高分子熔融一般在极短的温度区间内完成； C. 高分子熔融过程可以通过DSC和高温XRD等方式跟踪； D. 高分子熔融过程中，不同厚度的片晶可能对应不同的熔融温度； 高分子链处于不同溶剂中会表现出舒展和塌缩等状态，以下参数可对此进行区分的是： A . Flory-Huggins相互作用参数 B. 第二维利系数； C .体积扩张因子 D. 以上全部； 下列聚合物中，高分子链柔性最佳的是： A. 聚乙烯 B. 聚丙烯 C. 聚氯乙烯 D. 聚丙烯腈 以下非晶聚合物结构模型的描述中，错误的是： A. 包括无规线团模型和两相球粒模型； B. 无规线团模型不承认任何尺度、任何形式的有序结构； C. 两相球粒模型可以解释瞬间结晶的实验事实； D. 两相球粒模型无法解释高聚物非晶和结晶密度比偏高的事实； 根据橡胶状态方程，我们可以获得以下哪些参数？ A. 杨氏模量； B. 交联点之间的分子量； C. 剪切模量； D. 以上全部； 下图为某高分子样品的蠕变回复曲线，下列表述错误的是： A. 蠕变过程分为普弹形变、高弹形变和黏流形变三个部分； B. 普弹和高弹形变均可以回复； C. 回复过程中，可将三者实现区分； D.该高分子为交联结构； 有关高分子晶体结构，以下表述错误的是: A. 球晶是高分子晶体最常见的方式； B. 在极稀溶液中，缓慢降温，可得到单晶； C. 晶体结构具有多尺度性，包括片晶、晶叠和球晶等； D. 高分子片晶宽度约为10nm，可通过散射实验测量； 在聚合物的动态力学分析（DMA）实验中，以下说法错误的是： A 可以获得储能模量，对应了能量储存的部分； B 可以获得损耗模量，对应了能量消耗的部分； C 从损耗角正切值，可以获得玻璃化转变温度； D DMA的频率测量中，高频区对应较低的储能模量； 下图为某聚合物的应力应变曲线，以下说法错误的是； A从a到d的过程，即箭头所示方向，可以代表温度升高的过程； B从a到d的过程，即箭头所示方向，可以代表拉伸速率降低的过程； C曲线c对应脆性断裂； D曲线d为典型的橡胶拉伸曲线； 关于DSC测量，以下说法错误的是： DSC测量需要参比样品； DSC测量基于分析过程热效应进行； 高分子晶体熔融对应吸热过程，因此表现为向下的峰； 高分子玻璃化转变过程在DSC曲线上表现为基线的平移，即为一个台阶； 下图为温度对某交联聚乙烯反应速率影响的扭矩曲线，以下说法错误的是： 曲线中的第一个峰为加料导致的扭矩上升； 扭矩二次升高前对应的平台区对应稳态剪切和流动； 扭矩的二次升高对应交联反应的发生； 从扭矩谱中可以发现，曲线1所对应的温度下，交联反应发生的最快； 关于旋转流变仪及其测试，以下说法错误的是 A. 分为锥板、平行板以及同轴转筒三类； B. 平行板测试中，其剪切速率对其直径无依赖关系； C. 高速旋转过程中，锥板型旋转流变仪可能导致样品甩出； D. 同轴转筒测试中，一般保持内筒不动，旋转外筒； 辨析题：说明下列概念之间的联系(相同点)与区别（3*10=30分） 1.能弹性与熵弹性 2.Maxwell模型与Kelvin模型 3.高分子链末端距与无扰回转半径 简答题（4*10=40分） 1. 聚苯乙烯和聚偏氟乙烯在常温下具有较高模量，而聚二甲基硅氧烷模量较低，却具有较高的断裂伸长率，出现这些差别的原因是什么？ 2. 在解释高分子玻璃化转变过程中，自由体积理论被广泛采用，请简要介绍该理论的基本思想，并据此说明，玻璃化转变为何发生； 3.下图为某高分子样品的X射线衍射图，请据此判断（1）该高分子是否为结晶性高分子？你判断的依据是什么？（2）请计算角度为18度附近的周期结构尺寸大约为多少？（X光波长为0.154nm） 4.PVDF(聚偏氟乙烯)的熔点大约处于170摄氏度，请据此画出其总结晶速率对温度的依赖关系，并简要阐述之； 计算题（25分） 已知增塑聚氯乙烯的玻璃化温度为338K，黏流温度为418K，其流动活化能△Eη=8.31KJ/mol，433K时的黏度为5Pa•S，求此增塑聚氯乙烯在338K和473K时的黏度各为多少？（12分）； 某环氧树脂的Tg=120°C，聚丙烯酸酯的Tg= −40°C，二者的共混体系分成两相，其中富环氧树脂相的Tg=95°C，富聚丙烯酸酯相的Tg= −10°C，请根据FOX方程求两相的组成（13分）； 论述题（25分） 请根据所学，讨论高分子链柔性，包括但不限于柔性定义、描述高分子链柔性的参数、影响高分子链柔性的因素、高分子链柔性如何影响其玻璃化转变温度、黏流温度以及黏度等参数？